| 序号 | 产品名称 | 复验项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、挥发性有机化合物、苯+甲苯+乙苯+二甲苯、游离TDI |
| 2 | 聚合物乳液防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、挥发性有机化合物、苯+甲苯+乙苯+二甲苯、游离甲醛 |
| 3 | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、粘结强度、不透水性、挥发性有机化合物、苯+甲苯+乙苯+二甲苯、游离甲醛 |
| 4 | 水乳型沥青防水涂料 | 固体含量、断裂延伸率、粘结强度、不透水性、挥发性有机化合物、苯+甲苯+乙苯+二甲苯、游离甲醛 |

住宅室内用防水涂料进场复验增加有害物质限量检测