| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 河北省 | 立邦ZF-F905环氧地坪面漆NC4 | 立邦 | 20kg/桶,R,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-06-20/20140620/LA01 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 2 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 | 上海市 | MS-13Z无溶剂环氧自流平地面涂料 | 华昌 | W,M,室内,I级,环氧类 | 2014-06-05 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 3 | 拿破仑漆业（上海）有限公司 | 上海市 | 环氧自流平面涂 | / | 色号:B03,NF-4020,20kg/桶,W,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-08-05 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 4 | 上海阳森精细化工有限公司 | 上海市 | 地坪涂装材料 | Yanfloor | SL20A,20kg/桶,颜色:RAL5017,W,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-08-01 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 5 | 上海宏蓓涂料有限公司 | 上海市 | 环氧地坪面涂 | 宏蓓 | HM81-1302,27kg/桶,颜色:灰,R,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | H08061403 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 6 | 上海骏翊精细化工有限公司 | 上海市 | 环氧面涂 | 骏翊 | FS-187,颜色G-03,16KG/桶,R,M,室内,薄涂型ET | 2014-07-25 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 7 | 上海正欧化工有限公司 | 上海市 | 环氧自流平面涂 | 正 | W,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-08-03 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 8 | 上海延杏装饰材料有限公司 | 上海市 | II溶剂型环氧面漆(乙) | 凯世漆 | KS01-3m,色号:KS3013,20kg/桶,R,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-08-04 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 9 | 南宝树脂（中国）有限公司 | 江苏省 | 环氧地坪涂料 | 南宝 | 932A,24kg/桶,W,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-06-25/1406250005 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 10 | 万筑涂料（昆山）有限公司 | 江苏省 | 环氧树脂自流平漆（DZ-111-5104） | VOKOR | 20kg/桶,W,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-07-30/140730 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 11 | 无锡德路科技实业有限公司 | 江苏省 | 水性环氧地坪面漆 | dalek 多拉漆 | DE416,20kg/桶,S,M,室内,Ⅱ级,环氧类 | 2014-04-03/20140403/1 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 12 | 启东维度化工科技有限公司 | 江苏省 | 环氧特悦石中涂 | 维度 | 25kg/桶,W,M,室内,Ⅱ级,环氧类 | 2014-06-12/D14061203 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 13 | 江苏兰陵高分子材料有限公司 | 江苏省 | FC900厚膜型工业地坪涂料 | 兰陵 | PB06淡酞兰,18kg/桶,R,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-07-02/A14070206 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 14 | 南京长江涂料有限公司 | 江苏省 | N50-1中灰环氧地坪漆 | 长江 | 20kg/桶,R,M,室外,Ⅰ级,环氧类 | 2014-08-06/2014080602 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 15 | 江苏金陵特种涂料有限公司 | 江苏省 | 高档地坪涂中灰（室外用） | 金陵 | 20kg/桶,R,M,室外,Ⅰ级,环氧类 | 2014-08-06/20140806402 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 16 | 徐州市丽装化学工业有限公司 | 江苏省 | 自流平主剂（地坪涂装材料） | 丽装 Lead STRONG | 20kg/桶,W,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-08-09/20140809 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 17 | 常进化工（苏州）有限公司 | 江苏省 | SC-200R（地坪涂装材料） | 司邦 | 15kg/桶,R,M,室外,Ⅰ级,环氧类 | 2014-07-17/140717 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 18 | 昆山爱克树脂有限公司 | 江苏省 | JE-2526（地坪涂装材料） | 娇丽爱丝 | 15kg/桶,W,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-08-06/K084065001 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 19 | 江苏永昇复合材料有限公司 | 江苏省 | 环氧面涂 | 芝麻开花 | 20kg/桶,R,M,室外,Ⅰ级,环氧类 | 2014-05-03/20140077 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 20 | 无锡市波涛化工有限公司 | 江苏省 | 环氧面涂 | 波涛 | 20kg/桶,R,M,室外,Ⅰ级,环氧类 | 2014-06-22/140622 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 21 | 杭州德尔福涂料有限公司 | 浙江省 | 环氧耐磨地坪漆 | 碧特氟 | 20kg/桶,R,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-08-02/20140802002 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 22 | 浙江传化涂料有限公司 | 浙江省 | H80-31厚浆型环氧地坪面漆 | 传化 | 20kg/桶,R,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-05-13/009 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 23 | 杭州油漆有限公司 | 浙江省 | GBF8010中灰环氧地坪面漆 | 大桥 | 18kg/桶,R,M,室外,Ⅰ级,环氧类 | 2014-07-29/140701 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 24 | 巴斯夫建材系统（中国）有限公司 | 浙江省 | 1230地坪涂料 | Master Top | 10kg/桶,W,M,室内,Ⅱ级,环氧类 | 2014-07-30/C140730E10 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 25 | 浙江百云涂料有限公司 | 浙江省 | 环氧地坪面漆 | 百云 | W3186,20kg/桶,R,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-01-14/20140114-1 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 26 | 浙江天女集团制漆有限公司 | 浙江省 | 中灰环氧耐磨地坪漆 | 天女 | 22.5kg/桶,R,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-08-01/201408101 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 27 | 浙江曼得丽涂料有限公司 | 浙江省 | 环氧地坪面漆 | 曼得丽 | 16kg/桶,R,M,室内,Ⅱ级,环氧类 | 2014-05-27/VU-HY-650 | 合格 |  | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 28 | 厦门固克涂料集团有限公司 | 福建省 | TD220无溶剂自流平环氧地坪面漆 | 固克 | W,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014080601 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 29 | 厦门比阳科技有限公司 | 福建省 | 自流平面漆 | （图标） | W,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-08-05 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 30 | 展华（厦门）化工有限公司 | 福建省 | 环氧面材主剂 | 展华 | R,M,室内,Ⅰ级,环氧类,C类 | 1408008 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 31 | 厦门哈德新型建材有限公司 | 福建省 | 无溶剂地坪涂料 | 哈德 | W,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-08-01 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 32 | 山东昌裕集团聊城齐鲁漆业有限公司 | 山东省 | 地坪漆 | 齐鲁 | R,M,室内,Ⅱ级,环氧类,薄涂型(ET),3019 | 2014-06-28/062803 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 33 | 青岛乐化科技有限公司 | 山东省 | 中灰环氧地坪面漆A | （图案） | R,M,室内,Ⅱ级,环氧类,薄型（B类） | 201408070000 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 34 | 青岛瀚生科技有限公司 | 山东省 | 环氧自流平面涂 | 瀚生 | H303A,鲜绿,W,M,室内,Ⅱ级,环氧类 | 140607G | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 35 | 青岛百威制漆有限公司 | 山东省 | 环氧地坪面漆（甲） | 堡威 | R,M,室内,艳绿,环氧类,薄型 | 2014-06-26/20140626 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 36 | 武汉菲凡士建材有限公司 | 湖北省 | K308哑光面涂 | 菲凡士 | S,M,室内,Ⅰ级,聚氨酯类 | 20140702 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 37 | 武汉卡福化工涂料有限公司 | 湖北省 | KF5010环氧地坪涂料 | 卡福 | R,M,室内,Ⅰ级,B类,环氧类 | 20140801001 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 38 | 阿克苏诺贝尔太古漆油（广州）有限公司 | 广东省 | 高性能环氧地坪漆 | 多乐士 | R,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 20140220 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 39 | 深圳市威尔地坪材料有限公司 | 广东省 | VF-530通用型环氧自流平面涂 | 威尔 | W,M,室内,Ⅱ级,环氧类 | 14081106 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 40 | 广州励宝新材料科技有限公司 | 广东省 | 环氧自流平涂料 | / | W,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 20140729 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 41 | 广州西卡建筑材料有限公司 | 广东省 | 双组份环氧自流平涂料 | 西卡 | W,M,室内,Ⅱ级,环氧类 | 2014-07-26 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 42 | 马贝建筑材料（广州）有限公司 | 广东省 | 马贝双组份环氧自流平涂料 | 马贝 | I3025L,W,M, 室内,Ⅱ级,环氧类,普通型 | 2014-07-30 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 43 | 广州立邦涂料有限公司 | 广东省 | 环氧自流平面漆 | 立邦 | W,M,室内,Ⅰ级,环氧类,薄型 | 2014-07-23 | 合格 |  | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 44 | 北京特丽固建筑材料有限公司 | 北京市 | 环氧自流平面漆 | Teligu | 20kg/桶,W,M,室外,Ⅰ级,环氧类 | 2014-08-06/20140806001 | 不合格 | 耐化学性（耐酸性） | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 45 | 天津盛霖化工有限公司 | 天津市 | 环氧面漆 | DEHFU | 20kg/桶,R,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-01-08/2014年1月8日 | 不合格 | 耐磨性、耐化学性（耐酸性） | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 46 | 河北邦达科技发展有限公司 | 河北省 | 环氧面涂A（自流平） | Bangdakeji | 25kg/桶,R,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-07-08/2014年7月8日 | 不合格 | 耐化学性（耐酸性） | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 47 | 上海景江化工有限公司 | 上海市 | 无溶剂环氧自流平面涂 | 景江 | KC-EF-500A,W,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-08-11/2014081127 | 不合格 | 可溶性重金属质量分数(铅) | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 48 | 阿童木（无锡）涂料有限公司 | 江苏省 | 富地宝#8000 | 富地宝 | 15kg/桶,W,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-03-11/20140311-1 | 不合格 | 耐磨性 | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 49 | 杭州法莱利化工涂料有限公司 | 浙江省 | FD-T-8803高固含环氧面漆 | 法莱利 | 15kg/桶,R,M,室外,Ⅰ级,环氧类 | 2014-07-20/P-201407083 | 不合格 | 耐化学性（耐酸性） | 国家涂料质量监督检验中心 |
| 50 | 福州皇家地坪有限公司 | 福建省 | 环氧自流平面漆主剂彩绿 | 皇家地坪ROYALFLOOR | HWDG997,W,M,室内,Ⅰ级,环氧类 | 140728 | 不合格 | 可溶性重金属质量分数(铅) | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 51 | 漳州市骏图化工有限公司 | 福建省 | 耐磨流展型环氧地坪漆 | 排头兵 | R,M.室内,Ⅰ级,环氧类 | 2014-08-08 | 不合格 | 可溶性重金属质量分数(铅) | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
| 52 | 广东顺德巍龙复合材料有限公司 | 广东省 | 高固面涂 | 巍龙地坪 | R,M,室内,Ⅱ级,环氧类 | 2014-07-02 | 不合格 | 可溶性重金属质量分数(铅) | 国家建筑工程材料质量监督检验中心 |
|  | 注：按行政区域排序。 |  |  |  |  |  |  |  |