2014年细木工板产品质量全国联动抽查情况汇总表

| 序号 | 企业 所在地 | 抽查企业数（家） | 抽查产品数（种） | 合格产品数（种） | 抽查合格率（％） | 不合格产品检出率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北省 | 50 | 50 | 45 | 90.0 | 10 |
| 2 | 内蒙古区 | 12 | 12 | 11 | 91.7 | 8.3 |
| 3 | 辽宁省 | 29 | 29 | 27 | 93.1 | 6.9 |
| 4 | 吉林省 | 17 | 17 | 17 | 100 | 0 |
| 5 | 黑龙江省 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 6 | 江苏省 | 20 | 20 | 18 | 90.0 | 10 |
| 7 | 福建省 | 26 | 26 | 24 | 92.3 | 7.7 |
| 8 | 江西省 | 10 | 10 | 9 | 90.0 | 10 |
| 9 | 湖北省 | 8 | 8 | 8 | 100 | 0 |
| 10 | 湖南省 | 60 | 60 | 57 | 95.0 | 5 |
| 11 | 广东省 | 28 | 28 | 27 | 96.4 | 3.6 |
| 12 | 广西区 | 24 | 24 | 22 | 91.7 | 8.3 |
| 13 | 重庆市 | 12 | 12 | 5 | 41.7 | 58.3 |
| 14 | 四川省 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 15 | 甘肃省 | 20 | 20 | 18 | 90.0 | 10 |
| 合 计 | 356 | 356 | 328 | 92.1 | 7.9 |