关于进一步加强预拌混凝土生产、使用管理的通知

(征求意见稿)

各区县住房城乡建设委，东城、西城区住房城市建设委，经济技术开发区建设局，各建设、施工、监理、检测单位，预拌混凝土生产企业，各有关单位：

为进一步规范本市建设工程的预拌混凝土生产和使用活动，加强预拌混凝土生产和施工过程质量控制，强化预拌混凝土质量的监督管理，确保建设工程结构质量和安全，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《关于加强预拌混凝土生产使用管理的若干意见》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《预拌混凝土质量管理规程》等法律法规、规范性文件和标准，结合我市实际情况，就进一步加强预拌混凝土生产、使用管理有关工作通知如下：

一、加强预拌混凝土专业承包单位质量管理工作

- 预拌混凝土企业及分站应配备独立的技术负责人。技术负责人资格应满足预拌混凝土专业承包资质标准及北京市的相关要求。预拌混凝土企业及分站应优先择用具有建筑施工、非金属材料（硅酸盐、复合材料专业）高级职称，且从事预拌混凝土质量管理工作3年以上的人员担任技术负责人。

- 混凝土中水泥最小用量、矿渣粉和粉煤灰等矿物掺合料最大掺量应符合《普通混凝土配合比设计规程》等相关技术标准要求；冬季施工中混凝土水泥最小用量不应低于280kg/m3。

- 应选用质量可靠稳定的水泥和砂子，用于生产混凝土的水泥温度不宜高于60℃；不得使用自行复配的外加剂；严格按照标准要求控制砂的含泥量、级配和砂含石等指标。

- 混凝土生产过程中原材料使用、调整的数据应可追溯，生产数据应保证真实、唯一、准确，不得篡改、伪造生产数据，不得采用两套或两套以上生产管理信息系统。

- 预拌混凝土生产时，混凝土原材料配比的调整应经过试验验证，并经技术负责人批准授权。在预拌混凝土出厂前，逐车检查混凝土拌合物的工作性。

- 向工程供应预拌混凝土后，预拌混凝土生产企业应按照《北京市建设工程材料供应企业市场行为信用评价管理办法（试行）》（京建法[2014]9号）进行供应信息上报。

二、加强预拌混凝土采购环节的管理，明确质量责任

（一）建设单位不得指定预拌混凝土分包单位，不得直接采购预拌混凝土。应当按照施工总承包合同约定及时足额支付混凝土的合同价款。

（二）总承包单位应当采购、使用具有预拌混凝土专业承包资质企业生产的混凝土。签订采购预拌混凝土合同前，总承包单位应当会同监理单位对预拌混凝土承包单位的生产地址、生产条件、技术质量保障能力、质量信誉等进行实地考查，并履行分包单位资质报审程序。监理单位应当对预拌混凝土分包单位资质进行审查。

总承包单位采购的预拌混凝土合同价款不得低于质量控制价。

合同中应明确以下预拌商品混凝土企业信息：生产经营地址、项目负责人及联系方式、调度联系电话、混凝土运输单中混凝土供应单位签发人姓名及电子签名、运输距离、混凝土配合比胶凝材料最小用量、水泥最小用量、初终凝时间、7d和28d标养混凝土试件抗压强度指标值。

三、加强对预拌混凝土生产过程的监控

- 总承包单位应对预拌混凝土分包单位履行管理责任。总承包、监理单位应对预拌混凝土生产质量环节进行过程监管。轨道交通工程、保障性安居工程实施预拌混凝土生产质量驻厂监理制度。

（二）每项工程、不同预拌混凝土分包单位首次使用用于结构部位的混凝土配合比，总承包单位应组织预拌混凝土分包单位、监理单位到预拌混凝土生产现场实施开盘鉴定，并提前告知质量监督机构。在预拌混凝土生产供应过程中，总承包单位应派专人对预拌混凝土的生产过程实施延伸质量管理，重点查看预拌混凝土实际生产地址、原材料质量、生产配合比执行情况、混凝土工作性能等方面，对影响混凝土质量的水泥、砂子等材料应实施抽样检测，且不少于2次。

按规定可以不实施驻厂监理制度的，监理单位应派专人在预拌混凝土生产供应的前、中、后期实施不少于3次的延伸监理。

四、加强预拌混凝土使用过程的监控

- 总承包单位应对进场的预拌混凝土质量、数量进行验收。总承包单位应核查混凝土运输单中的相关信息，对每车预拌混凝土的坍落度进行检测，对粘聚性、保水性等工作性能进行观感质量验收。监理单位对进入施工现场的每车预拌混凝土的工作性能验收进行旁站。

- 总承包单位应在预拌混凝土验收合格后。按照《关于加强建设工程材料和设备采购备案工作的通知》（京建法[2011]19号）进行预拌混凝土采购信息申报备案。

- 总承包单位应制定试验计划，做好用于检查混凝土结构强度的7d、28d试件的取样、制样、标识、养护、送检工作，并留存相关影像记录至工程结构验收。轨道交通工程、保障性安居工程推行混凝土试件植入芯片技术。监理单位见证人员应与预拌混凝土分包单位有关人员共同进行旁站、见证，制作见证记录。

- 在混凝土施工过程中，总承包单位应当严格按照《混凝土结构工程施工规范》等混凝土施工技术规范进行施工。混凝土输送、浇筑过程中严禁加水。混凝土浇筑完毕后，应及时保湿养护，养护时间符合相关规定。监理单位对混凝土的养护进行巡视。

- 预拌混凝土分包单位应参加混凝土结构工程质量验收。对发现的弄虚作假制作试件、向预拌混凝土中加水、不按规定养护等违法违规行为，应立即通知监理单位。

- 监理单位应及时在北京市建设工程质量检测监管信息系统查询工程检测结果，对混凝土7d、28d标养试块强度检测结果不合格的工程，督促总承包单位及时进行处理，并将处理措施及结果及时录入工程质量检测管理信息系统。总承包单位未及时进行处理的，应及时上报建设行政主管部门。

五、进一步加大预拌混凝土监督管理力度

- 加强对预拌混凝土企业市场行为信用管理

按照《北京市建筑业企业资质及人员资格动态监督管理暂行办法》和《北京市建设工程材料供应企业市场行为信用评价管理办法（试行）》的规定，对预拌混凝土企业进行实施动态监督和市场行为信用评价，并实施差别化管理。对信用评价结果低于40分和发生重大质量事故等情形的，限制其参与本市建设工程混凝土投标。

- 强化对预拌混凝土企业的监督管理

市和区县两级住房城乡（市）建设委应严格按照关于印发《关于加强预拌混凝土生产使用管理的若干意见》的通知（京建法〔2011〕3号）的要求，认真履行混凝土生产、使用质量日常监督管理的监管责任。市住房城乡建设委进一步完善检测监管信息系统，增加混凝土试件检测结果不合格情况的预警等功能，定期发布预拌混凝土企业的混凝土强度数据统计结果，引导总承包单位选择有质量保证的预拌混凝土企业。建立预拌混凝土生产使用信息平台,实现对生产数据的实时采集上传和预拌混凝土运输单的二维码技术。

- 加大监督检查和执法力度

市和区县两级住房城乡建设委进一步加大对预拌混凝土生产、使用的监督执法力度，对发现的违法违规行为进行查处，并按相关记分管理办法进行记分处理（详见附件）。

- 违反本通知规定，由建设单位指定预拌混凝土分包单位或直接采购预拌混凝土的，应由建设单位委托有资质的检测机构对工程结构实体质量进行检测；因混凝土质量问题造成建设工程质量缺陷或质量事故的，建设单位应当承担主要责任。

- 总承包单位使用无预拌混凝土专业承包资质企业生产混凝土的、预拌混凝土采购价款低于质量控制价的、混凝土输送、浇筑过程中加水的、不按规定实施养护的，应由总承包单位委托有资质的检测机构对工程结构实体质量进行检测，因混凝土质量问题造成建设工程质量缺陷或质量事故的，总承包单位应当承担主要责任。

- 对认定有转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书或以其他方式允许他人以本单位名义承揽工程等违法违规行为的总承包和预拌混凝土专业承包单位，限制其在3个月内不得参加本市的招投标活动、承揽新的工程项目，并对其进行资质核查。

（四）规范预拌混凝土生产、使用的监督检查行为

市和区县两级住房城乡建设委执法人员应做实、做细预拌混凝土生产、使用监督执法工作，重点对以下几方面进行检查：

- 对总承包、监理单位是否履行对预拌混凝土分包单位的资质审查、合同管理以及过程监管的质量责任进行抽查。

- 对混凝土配合比开盘鉴定情况进行抽查。

- 对施工现场成型室、养护室温湿度条件、预拌混凝土进场检验、混凝土试件留置、见证试验及影像资料进行抽查。

- 对混凝土浇筑、养护、施工质量进行抽查。

- 检测报告不合格情况处理等环节进行抽查。

- 对预拌混凝土专业承包单位的企业资质、质量管理体系、原材料管理、配合比设计、试验管理、生产管理、搅拌设备管理进行抽查。

- 对监理单位的见证记录、旁站记录、监理日志等监理资料进行抽查。

六、加强预拌混凝土企业资质及人员资格动态监督管理

根据《北京市建筑业企业资质及人员资格动态监督管理暂行办法》的规定，分别对企业、企业负责人、技术负责人、试验室负责人进行动态监管。

（一）根据企业积分情况，市住房城乡建设委对企业分别进行如下处理：

- 企业积分达到8分时，对企业发出书面警示，同时提示有关协会慎重考虑该企业参加评优活动的资格。

- 企业积分达到16分时，通过媒体予以公示，建议有关部门取消轨道交通工程、保障性安居工程预拌混凝土的供应资格，并提示总承包单位予以慎重选择。市住房城乡建设委对企业负责人进行动态监管工作讲评。

- 企业积分达到24分时，依法核查企业的资质条件，核查不符合条件的，责令限期三个月内改正，改正期间限制企业生产混凝土。逾期不改的，依法撤回企业资质证书。

（二）根据人员积分，市住房城乡建设委对企业负责人、技术负责人、试验室负责人分别进行如下处理：

- 企业负责人积分达到16分时，市住房城乡建设委约谈企业负责人并要求其参加专业学习；积分达到24分时，市住房城乡建设委将该企业违法违规行为及处理、处罚结果等信息通报该机构注册所在地工商行政管理部门及上级主管部门。

- 企业技术负责人积分达到8分时，由市住房城乡建设委对其进行约谈，并要求其参加专业学习；积分达到12分时，市住房城乡建设委建议企业撤换该技术负责人，并将其违法违规行为在指定媒体上予以公示。

- 试验室负责人积分达到8分时，市住房城乡建设委要求其参加专业学习；积分达到12分时，市住房城乡建设委建议企业撤换该试验室负责人，并将其违法违规行为在指定媒体上予以公示。

特此通知。

附件：违法违规行为记分标准

二O一五年二月二十五日