# UDC

中华人民共和国行业标准

P                                        CJJ/T×－20××

备案号J ×－20××

城镇桥梁沥青混凝土铺装层施工技术规程

Specification for Construction of Asphalt Pavement Technical On Town Bridge

（征求意见稿）

20××－××－××发布                         20××－××－01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

城镇桥梁沥青混凝土铺装层施工技术规程

Specification for Construction of Asphalt Pavement Technical On Town Bridge

CJJ/T***-20**

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：   2 0  ××  年  ×  月  1 日

中国建筑工业出版社

20××  北 京

前   言

根据住房和城乡（原）建设部《关于印发<2015年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2014]189号)的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程的主要技术内容是：1、总则；2、术语和符号；3、桥面铺装层结构组合；4、原材料；5、铺装层基面预处理；6、环氧沥青混凝土铺装；7、浇注式沥青混凝土铺装；8、功能调联层与SMA组合钢桥面铺装；9、SMA/AC/OGFC桥面铺装；10、施工质量管理与检查验收。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，由武汉市市政建设集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送武汉市市政建设集团有限公司（地址：武汉市武汉经济开发区春晓路6号，邮政编码：430070）。

本规程主编单位：武汉市市政建设集团有限公司

浙江湖州市建工集团有限公司

本规程参编单位：武汉理工大学

东南大学

重庆智翔铺道技术工程有限公司

武汉市政工程质量监督站

武汉市政工程设计研究院有限责任公司

武汉市市政路桥有限公司

中国建筑科学研究院

广东省长大公路工程有限公司

沈阳市市政集团有限公司

上海市公路桥梁（集团）有限公司

湖北工业大学

武汉新途工程新材料科技有限公司

华煜建设集团有限公司

上海市市政工程管理咨询有限公司

本规程主要起草人员：邓利明、肖铭钊、茅建坤、王杰中、丁庆军、钱振东、郝增恒、王民、李景成、朱明安、蒋乐、周俊、张勇、卢吉、张磊、曾利文、杨东来、刘春发、孙大庆、乐海淳、朱天同、胡春华、范瑛、马堂英、曹友樑、沈曦、张健智、袁鹏、高少勇、李扬、程华强、苗强、孙聪、赵明宇

本规程主要审查人员：

目   次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  桥面铺装层结构组合	4

3.1  一般规定	4

3.2  典型铺装层材料	4

3.3  典型铺装结构	4

4  原材料	7

4.1  一般规定	7

4.2  沥青结合料	7

4.3  界面功能层材料	9

4.4  集料	11

4.5  填料	13

4.6  其他材料	13

5  铺装层基面预处理	15

5.1  一般规定	15

5.2  混凝土桥面	15

5.3  钢桥面	15

6  环氧沥青混凝土铺装	17

6.1  一般规定	17

6.2  防水粘结层施工	17

6.3  粘层施工	17

6.4  配合比设计	18

6.5  热拌和温拌环氧沥青混合料施工	18

7  浇注式沥青混凝土铺装	21

7.1  一般规定	21

7.2  防水粘结层施工	22

7.3  改性沥青砂胶缓冲层施工	22

7.4  粘层施工	22

7.5  配合比设计	23

7.6  浇注式沥青混合料施工	23

8  功能调联层与SMA组合钢桥面铺装	25

8.1  一般规定	25

8.2  剪力钉与钢筋网安装	25

8.3  高韧性轻集料混凝土配合比设计	25

8.4  拌合与运输	25

8.5  浇筑与养护	26

8.6  防水粘结应力吸收层的施工	26

8.7  高粘高弹改性沥青SMA施工	26

9  SMA / AC /OGFC桥面铺装	28

9.1  一般规定	28

9.2  配合比设计	28

9.3  防水粘结层和粘层施工	29

9.4  SMA、AC、OGFC施工	29

10  施工质量管理与检查验收	30

10.1  一般规定	30

10.2  材料检验	30

10.3  质量检查与验收	33

附录A 环氧沥青混合料配合比设计方法	37

附录B 浇注式沥青混合料配合比设计方法	39

附录C 高韧性轻集料水泥混凝土配合比设计方法	41

附录D 桥面铺装粘结强度试验方法	44

附录E 浇注式沥青混合料流动性试验方法	46

附录F 浇注式沥青混合料贯入度试验方法	47

附录G 防水粘结材料低温柔性试验方法	49

本规程用词说明	50

引用标准名录	51

附：条文说明	52

Contents

1  General Provisions	1

2  Terminologies and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

3  The Structure Combination Of Bridge Deck Pavement	4

3.1  General Requirements	4

3.2  The Typical Pavement Materials	4

3.3  The Typical Pavement Structures	4

4  Raw Materials	7

4.1  General Requirements	7

4.2  Asphalt Binder	7

4.3  Interface Function Material	9

4.4  Aggregate	11

4.5  Padding	13

4.6  Other Materials	13

5  The Pretreatment Of Pavement Surface	15

5.1  General Requirements	15

5.2  Concrete Bridge Deck	15

5.3  Steel Bridge Deck	15

6  Epoxy Asphalt Concrete Pavement	17

6.1  General Requirements	17

6.2  The Construction Of Waterproof Bonding Layer	17

6.3  The Construction Of Adhesive Layer	17

6.4  Design of Mix Proportion	18

6.5  The Construction Of Hot Mix and Warm Mix Epoxy Asphalt Mixture	18

7  Gussasphalt Concrete Pavement	21

7.1  General Requirements	21

7.2  The Construction Of Waterproof Bonding Layer	22

7.3  The Construction Of Modified Asphalt Mastic Buffer Layer	22

7.4  The Construction Of Adhesive Layer	22

7.5  Design of Mix Proportion	23

7.6  The Construction Of Gussasphalt	23

8  Function Adjust-linking and SMA Composite Steel Bridge Deck Pavement	25

8.1  General Requirements	25

8.2  The Installation Of Shear Studs and Steel Fabric	25

8.3  The Design of Concrete	25

8.4  Mixing and Transport	25

8.5  Placing and Curing	26

8.6  The Construction of Waterproof Bond Stress Absorbing Layer	26

8.7  The Construction Of Modified asphalt with high viscosity and high elastic SMA	26

9  SMA / AC /OGFC Bridge Deck Pavement	28

9.1  General Requirements	28

9.2  Design of Mix Proportion	28

9.3  The Construction of Waterproof Bonding Layer and The Adhesive Layer	29

9.4  The Construction Of SMA、AC、OGFC	29

10  Construction Quality Management and Inspection Acceptance	30

10.1  General Requirements	30

10.2  Material Inspection	30

10.3  Quality Inspection and Acceptance	33

Appendix A The Design Method Of Epoxy Asphalr concrete	37

Appendix B The Design Method Of Gussasphalt	39

Appendix C The Design Method Of High Strength and High Toughness of Light Concrete	41

Appendix D The Adhesive Strength Test Method Of Bridge Deck Pavement	44

Appendix E Gussasphalt Liquid Test Method	46

Appendix F Gussasphalt Penetration Test Method	47

Appendix G The Low Temperature Flexible Test Method Of Waterproof Bonding Material	49

Explanation of Wording in This Specification	50

List of Quoted Standards	51

Addition：Explanation of Provisions	52

1  总则

1.0.1  为了适应城镇桥梁建设发展的需要，使沥青混凝土桥面铺装层满足使用要求，保证桥面铺装层质量，提高工程使用耐久性，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于城镇钢桥和水泥混凝土桥等桥梁桥面铺装工程的新建、大修和改建。

1.0.3  城镇桥梁沥青混凝土铺装层设计与施工应遵循安全、耐久、环保、经济的原则。

1.0.4  城镇桥梁沥青混凝土铺装的设计、施工与验收除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1  术语

2.1.1  桥面铺装Pavement of deck bridge

铺设于桥梁面板之上，供车辆安全舒适行驶，对桥面板具有保护作用的铺装结构。

2.1.2 防腐层Anti-corrosion coat

涂布在钢桥面顶板表面，防止钢板生锈腐蚀的界面薄层。

2.1.3  防水粘结层Waterproof -bonding layer

用于桥面板与保护层之间，起界面联结作用，并能阻止水分和盐对桥面板侵蚀的层次。

2.1.4  缓冲层 Cushioning layer

用于防水粘结层与铺装下层之间，具有一定厚度，起隔热、缓冲荷载、提供施工平台等作用的层次。

2.1.5  防水粘结应力吸收层 Waterproof- bond and stress absorbing layer

用于桥面混凝土铺装层与沥青混凝土铺装层之间的层次，起到防水、粘结、阻止下层裂缝反射至上层等作用。

2.1.6  改性沥青砂胶 Modified asphalt mastic

由聚合物改性沥青与矿粉在高温下混合而成的具有良好流动性的胶浆。

2.1.7  浇注式沥青混合料 Gussasphalt

由集料、较高含量的矿粉和较高含量的沥青结合料组成，经高温拌合后具有一定流动性、无需碾压、几乎无空隙的沥青混合料。

2.1.8  环氧沥青Epoxy asphalt

由环氧树脂、沥青及固化剂按一定比例混合，形成的一种不可逆转的固化物。

2.1.9  环氧沥青混合料Epoxy asphalt mixtures

由环氧沥青与一定级配的集料拌和形成的一种热固性沥青混合料，按照拌合温度可分为热拌环氧沥青混合料、温拌环氧沥青混合料。

2.1.10  容留时间 Reserved time range

在规定温度条件下，反应性材料性能能够满足技术要求的施工时间范围。

2.1.11  高弹改性沥青Modified asphalt with high elastic

由高弹改性剂和沥青制备的一种高低温性能好，疲劳耐久性优异的特种改性沥青。

2.1.12  高弹改性沥青SMA  Modified asphalt with high elastic SMA

利用高弹改性沥青制备的SMA混合料，具有优异的疲劳耐久性。

2.1.13  高粘高弹改性沥青 Modified asphalt with high viscosity and high elastic

由基质沥青和增粘、增弹、增容、增塑等组分制备的一种具有高粘度、高弹性恢复、高延度和优异抗疲劳耐久性能的特种改性沥青。

2.1.14  高粘高弹改性沥青SMA  Modified asphalt with high viscosity and high elastic SMA

利用高粘高弹改性沥青制备的SMA混合料，具有优异的抗车辙、抗低温开裂和疲劳耐久性能。

2.1.15  普通改性沥青混合料AC/SMA   Modified asphalt SMA

利用SBS或SBR等改性沥青制备的AC/SMA混合料。

2.1.16  高粘高弹改性沥青OGFC Modified asphalt with high viscosity and high elastic OGFC

利用高粘高弹改性沥青制备的大孔隙、开级配、排水式的沥青磨耗层（OGFC），具有优异的排水、抗车辙、降噪及抗滑性能。

2.1.17  高韧性轻集料混凝土 High strength and high toughness of light concrete

采用水泥、矿物掺和料、轻质集料、多锚固点钢纤维、聚合物等材料制备的28d抗压强度大于50MPa，弯曲韧性指数I20大于15、表观密度小于2000kg/m3的混凝土。

2.1.18  功能调联层（FAL）Function adjust-linking

钢桥面组合铺装结构由功能调联层（下面层）、防水粘结应力吸收层和高粘高弹改性SMA混凝土（上面层）组成时，功能调联层由钢桥面板上焊接剪力钉，剪力钉上绑扎或焊接钢筋网并浇筑高韧性轻集料混凝土构成，具有与钢桥面板良好协同变形能力，起到材料性能调节和复合结构联接功能，提高钢桥面组合铺装层的抗推移与抗开裂等性能。

2.2  符号

AC——密级配沥青混凝土混合料，分为粗型和细型两大类

EA——环氧沥青混合料，Epoxy Asphalt Mixtures的缩写

FAL——功能调联层，Function Adjust—Linking的缩写

GA——浇注式沥青混合料，Gussasphalt Mixtures的缩写

OGFC——大孔隙开级配排水式沥青磨耗层混合料，Open Graded Friction Course

SMA——沥青玛蹄脂碎石混合料，Stone Matrix Asphalt Mixtures的缩写

TLA——天然湖沥青， Trinidad Lake Asphalt的缩写

3  桥面铺装层结构组合

3.1  一般规定

3.1.1  沥青混凝土铺装层可为单层或双层。双层可分为铺装上层、铺装下层。铺装上层应具有抗滑耐磨、抗高温变形等性能；铺装下层应具有抗剪切、密实防水、协同变形等性能。

3.1.2  在沥青铺装层之间应设置粘层，铺装层与桥面板之间应设置具有防腐、防水、粘结等作用的界面功能层。

3.1.3  界面功能层材料的选择与结构组合，可根据桥面铺装层采用的混合料类型、施工技术方案，通过技术、经济分析论证确定。

3.2  典型铺装层材料

3.2.1  桥面铺装结构层材料可分为普通改性沥青混合料（AC、SMA）、高粘高弹改性沥青混合料（SMA、OGFC）、高弹改性沥青混合料（SMA）、浇注式沥青混合料（GA）、环氧沥青混合料（EA）、高韧性轻集料混凝土等材料。

3.2.2  普通改性沥青混合料、高弹改性沥青混合料和高粘高弹改性沥青混合料，可用于混凝土桥面的铺装，也可用于钢桥面铺装的上面层。

3.2.3  浇注式沥青混合料可用于混凝土桥或钢桥面的下面层铺装；环氧沥青混合料可用于钢桥面、混凝土桥面上、下面层铺装。

3.2.4  高韧性轻集料混凝土应用于剪力钉、钢筋网组成的功能调联层，也可用于混凝土桥面调平层或湿接缝。

3.3  典型铺装结构

3.3.1  铺装结构层应根据桥梁的结构与桥位区的自然区划特点，道路等级与使用要求，交通量及其交通组成，并考虑结构层的功能与受力特点以及经济发展和投资环境等因素，进行铺装层组合设计。

3.3.2  桥面铺装层组合方案可按表3.3.2-1、3.3.2-2的规定确定。

表3.3.2-1  钢桥面铺装层组合方案

| 铺装材料 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 方案4 | 方案5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上层 | 下层 | 上层 | 下层 | 上层 | 下层 | 上层 | 下层 | 上层 | 下层 |
| 高弹改性沥青混合料SMA |  |  | ( |  |  |  | ( |  |  |  |
| 高粘高弹改性沥青混合料SMA |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |
| 浇注式沥青混合料GA |  |  |  |  |  | ( |  | ( |  |  |
| 环氧沥青混合料EA | ( | ( |  | ( | ( |  |  |  |  |  |
| 高韧性轻集料混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |

表3.3.2-2  混凝土桥面铺装层组合方案

| 铺装材料 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 方案4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上层 | 下层 | 上层 | 下层 | 单层 | 上层 | 下层 |
| 普通改性沥青混合料SMA/AC | ( |  | ( | ( |  | ( |  |
| 高弹改性沥青混合料SMA | ( |  |  |  |  | ( |  |
| 高粘高弹改性沥青混合料SMA | ( |  | ( | ( | ( |  |  |
| 高粘高弹改性沥青混合料OGFC |  |  | ( |  |  |  |  |
| 浇注式沥青混合料GA |  | ( |  |  |  |  |  |
| 环氧沥青混合料EA |  |  |  |  |  |  | ( |

3.3.3  常用界面功能层类型可按表3.3.3的规定确定。

表3.3.3  常用界面功能层类型

| 功能类型 | 序号 | 材料名称 | 材料用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防腐层 | 1 | 环氧富锌漆 | 厚度(50~100)μm |
|  | 2 | 丙烯酸防腐漆 | (0.1~0.2)kg/m2 |
| 防水粘结层 | 1 | 甲基丙烯酸甲酯树脂 | (2.5~3.5)kg/m2 |
|  | 2 | 丙烯酸树脂粘结剂 | (0.15~0.20)kg/m2 |
|  | 3 | 环氧树脂粘结剂I型 | (0.6~1.1)kg/m2 |
|  | 4 | 环氧树脂粘结剂II型 | (0.35~0.45)kg/m2 |
|  | 5 | 环氧沥青粘结剂 | (0.65~0.75)kg/m2 |
|  | 6 | 溶剂型沥青粘结剂 | (0.2~0.4)kg/m2 |
|  | 7 | 高粘高弹改性沥青 | (1.3±0.3)kg/m2 |
|  | 8 | 改性沥青（SBS或SBR） | (1.3±0.3)kg/m2 |
|  | 9 | 改性乳化沥青 | (0.3~0.6)kg/m2 |
| 防水粘结应力吸收层 | 1 | 高粘高弹改性沥青 | (1.6~2.0)kg/m2 |
| 缓冲层 | 1 | 改性沥青砂胶 | 厚度(3~5)mm |
| 粘层 | 1 | 改性乳化沥青 | (0.3~0.5)kg/m2 |
|  | 2 | 环氧树脂粘结剂II型 | (0.35~0.45)kg/m2 |
|  | 3 | 环氧沥青粘结剂 | (0.4~0.5)kg/m2 |

3.3.4  铺装层的总厚度应满足桥梁设计的恒载要求，单层厚度应根据沥青混合料压实特性确定，沥青混合料公称最大粒径应与单层厚度相匹配。各种铺装层混合料适宜厚度应符合表3.3.4的规定。

表3.3.4  铺装层混合料适宜厚度

| 混合料类型 | 公称最大粒径（mm） | 适宜厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 普通改性沥青混合料（SMA、AC）/高粘高弹改性混合料（SMA、OGFC） | 9.5 | 30~35 |
|  | 13.2 | 40~45 |
|  | 16 | 50~55 |
| 浇注式沥青混合料GA | 9.5 | 30～40 |
|  | 13.2 | 35~45 |
| 环氧沥青混合料EA | 9.5 | 25～35 |
|  | 13.2 | 30~40 |
| 高韧性轻集料混凝土 | 19 | 50~100 |

3.4  中央分隔带、索区、检修道和人行道等铺装

3.4.1  中央分隔带、索区、人行道和检修道等位置钢板应进行喷砂除锈，混凝土板应抛丸打毛。

3.4.2  中央分隔带、索区、人行道和检修道等位置应设置防水粘结层。

3.4.3  中央分隔带、索区、人行道和检修道等位置铺装应密实、不透水，并具备一定的防滑功能，可选用浇注式沥青混合料撒布碎石、砂粒式沥青混合料、聚氨酯塑胶、甲基丙烯酸甲酯树脂涂层等方案。

4  原材料

4.1  一般规定

4.1.1  桥面铺装工程使用的各种材料应按规定抽样进行质量检验，经评定合格方可使用。

4.1.2  集料的选择应进行料源调查，确定料源应尽可能就地取材，质量符合使用要求。石材开采必须注意环境保护，防止破坏生态平衡。

4.2  沥青结合料

4.2.1 根据施工温度的不同，桥面铺装采用的环氧沥青分为温拌环氧沥青结合料和热拌环氧沥青结合料；环氧沥青结合料技术要求应符合表4.2.1中的规定。

表4.2.1  环氧沥青结合料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 热拌型 | 温拌型 |  |
| 拉伸强度（23℃） | MPa | ≥3 | ≥1.5 | GB/T 16777-2008 |
| 断裂伸长率（23℃） | % | ≥200 | ≥200 |  |
| 吸水率（7天，25℃） | % | ≤0.3 | ≤0.3 | GB/T 1034-1998 |
| 热固性（300℃） | — | 不熔化 | 不熔化 | 小试件放置在300℃的热板上 |
| 粘度增加至1Pa·s的时间 | （120℃） | min | — | ≥50 | JTG E20-2011T 0625 |
|  | （180℃） |  | ≥50 | — |  |

注：环氧沥青结合料拌合均匀，养生后进行试验。热拌环氧树脂沥青结合料养生温度和时间按下列顺序：在150℃±1℃下放置3h，在60℃±1℃下放置4d；温拌环氧沥青结合料养生温度为120℃±1℃，养生时间为4h。所有环氧沥青结合料养生完毕后，在室温下放置1d方可保温进行试验。

4.2.2  浇注式沥青混合料用改性沥青技术指标应符合表4.2.2的规定：

表4.2.2  浇注式沥青混合料用改性沥青技术指标

| 试 验 项 目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |
| 针入度（25℃，100g，5s） | 0.1mm | 20~40 | 10~40 | 15~30 | JTG E20-2011T0604 |
| 软化点（环球法） | ℃ | ≥85 | ≥95 | 58~68 | JTG E20-2011T0606 |
| 延度（5cm/min） | 25℃ | cm | — | — | ≥10 | JTG E20-2011T0605 |
|  | 10℃ | cm | — | ≥10 | — |  |
|  | 5℃ | cm | ≥10 | — | — |  |
| 闪点 | ℃ | ≥280 | JTG E20-2011T0611 |
| 溶解度（%） | % | ≥99 | 85~95 | 80~91 | JTG E20-2011T0607 |
| 密度（15℃） | g/cm3 | ≥1.00 | JTG E20-2011T0603 |
| TFOT（或RTFOT）后残留物 | 质量变化 | % | -1.0~+1.0 | JTG E20-2011T0610 |
|  | 针入度比（25℃） | % | ≥70 | JTG E20-2011T0604 |

4.2.3  高粘高弹改性沥青技术要求应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3  高粘高弹改性沥青技术要求

| 测试项目 | 单 位 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度(25℃，100g，5s) | 0.1mm | 40~70 | JTG E20-2011T0604 |
| 延度(5cm/min，5℃) | cm | ≥40 | JTG E20-2011T0605 |
| 软化点 | ℃ | ≥90 | JTG E20-2011T0606 |
| 60℃粘度 | Pa·s | ≥60000 | JTG E20-2011T0620 |
| 闪点 | ℃ | ≥260 | JTG E20-2011T0611 |
| 弹性恢复率（25℃） | % | ≥90 | JTG E20-2011T0662 |
| 粘韧性（25℃） | N·m | ≥25 | JTG E20-2011T0624 |
| 韧性（25℃） | N·m | ≥20 | JTG E20-2011T0624 |
| TFOT(或RTFOT) 后残留物 | 质量变化 | % | －1.0 ~ +1.0 | JTG E20-2011T0610 |
|  | 针入度比（25℃） | % | ≥65 | JTG E20-2011T0604 |
|  | 延度（5℃） | cm | ≥30 | JTG E20-2011T0605 |

4.2.4  SMA/AC用改性沥青技术要求应符合表4.2.4-1、4.2.4-2的规定。

表4.2.4-1  普通改性沥青技术要求

| 试验项目 | 单位 | 相应于下列气候分区的技术要求 | 试验 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.夏炎热区 | 2.夏热区 | 3.夏凉区 |  |
| 针入度（25℃，100g，5s） | 0.1mm | 30 ~ 50 | 40 ~ 60 | 50 ~ 70 | JTG E20-2011T 0604 |
| 软化点（环球法） | ℃ | ≥85 | ≥80 | ≥75 | JTG E20-2011T 0606 |
| 延度（5cm/min，5℃） | cm | ≥20 | ≥30 | ≥35 | JTG E20-2011T 0605 |
| 弹性恢复率（25℃） | % | ≥75 | ≥70 | ≥65 | JTG E20-2011T 0662 |
| 闪点 | ℃ | ≥240 | JTG E20-2011T 0611 |
| 135℃粘度 | Pa·s | ≤3.0 | JTG E20-2011T 0621 |
| TFOT(或RTFOT) 后残留物 | 质量变化 | % | －1.0 ~ +1.0 | JTG E20-2011T 0610 |
|  | 针入度比（25℃） | % | ≥65 | JTG E20-2011T 0604 |
|  | 延度（5℃） | cm | ≥15 | ≥20 | ≥25 | JTG E20-2011T 0605 |

表4.2.4-2  高弹改性沥青技术要求

| 试验项目 | 单位 | 相应于下列气候分区的技术要求 | 试验 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.夏炎热区 | 2.夏热区 | 3.夏凉区 |  |
| 针入度（25℃，100g，5s） | 0.1mm | 60 ~ 80 | 70 ~ 90 | 80 ~ 100 | JTG E20-2011T 0604 |
| 软化点（环球法） | ℃ | ≥85 | ≥80 | ≥75 | JTG E20-2011T 0606 |
| 延度（5cm/min，5℃） | cm | ≥50 | ≥60 | ≥70 | JTG E20-2011T 0605 |
| 弹性恢复率（25℃） | % | ≥90 | ≥85 | ≥80 | JTG E20-2011T 0662 |
| 闪点 | ℃ | ≥240 | JTG E20-2011T 0611 |
| 135℃粘度 | Pa·s | ≤3.0 | JTG E20-2011T 0621 |
| TFOT(或RTFOT) 后残留物 | 质量变化 | % | －1.0 ~ +1.0 | JTG E20-2011T 0610 |
|  | 针入度比（25℃） | % | ≥65 | JTG E20-2011T 0604 |
|  | 延度（5℃） | cm | ≥30 | ≥35 | ≥40 | JTG E20-2011T 0605 |

4.3  界面功能层材料

4.3.1  防腐层材料宜采用环氧富锌漆和丙烯酸防腐漆，环氧富锌漆技术要求应符合表4.3.1-1的规定，丙烯酸防腐漆技术要求应符合表4.3.1-2的规定。

表4.3.1-1  环氧富锌漆技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料外观 | − | 色泽均匀、搅拌后无凝胶、结块，呈均匀状态 | 目视 |
| 不挥发分 | % | ≥70 | GB/T16777 |
| 不挥发分中金属锌含量 | % | ≥70 | HG/T 3688 |
| 粘度（ISO6号杯） | s | ≥6 | GB/T6753.4 |
| 表干时间（23℃） | min | ≤15 | GB/T 16777 |
| 实干时间（23℃） | h | ≤24 |  |
| 粘结强度（与钢板，25℃） | MPa | ≥5.0 | 附录D |

4.3.1-2  丙烯酸防腐漆技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料外观 | − | 色泽均匀、搅拌后无凝胶、结块，呈均匀状态 | 目视 |
| 固体含量 | % | ≥30 | GB/T 16777 |
| 表干时间（23℃） | min | ≤0.5 |  |
| 实干时间（23℃） | h | ≤1.0 |  |
| 粘结强度（与钢板，25℃） | MPa | ≥5.0 | 附录D |

4.3.2  环氧树脂粘结剂防水粘结层材料技术要求应符合表4.3.2中的规定。

表4.3.2  环氧树脂粘结剂防水粘结层材料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环氧树脂粘结剂I型 | 环氧树脂粘结剂II型 |  |
| 拉伸强度(23℃） | MPa | ≥10.0 | ≥3.0 | GB/T 16777 |
| 断裂伸长率（23℃） | % | ≥10 | ≥100 |  |
| 表干时间(23℃） | min | ≤30 | — |  |
| 实干时间(23℃） | min | ≤60 | — |  |
| 不透水性（0.3MPa，24h） | — | 不透水 | 不透水 |  |
| 吸水率 | % | ≤0.3 | ≤0.3 | GB/T 1034 |
| 粘结强度（与钢板，25℃） | MPa | ≥5.0 | ≥3.0 | 附录D |
| 粘结强度（与保护层，25℃） | 保护层为环氧沥青混合料 | MPa | — | ≥1.5 |  |
|  | 保护层为改性沥青混合料或浇注式沥青混合料 | MPa | — | ≥1.0 |  |

4.3.3  甲基丙烯酸甲酯树脂防水材料技术要求应符合表4.3.3的规定。

表4.3.3  甲基丙烯酸甲酯树脂防水材料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固体含量 | % | ≥95 | GB/T 16777 |
| 表干时间（23℃） | h | ≤0.5 |  |
| 实干时间（23℃） | h | ≤1.0 |  |
| 拉伸强度（23℃） | MPa | ≥12 |  |
| 断裂伸长率（23℃） | ％ | ≥130 |  |
| 不透水性（0.3MPa，24h） | — | 不透水 |  |
| 低温柔性（-20℃，Φ20mm圆筒） | — | 无裂纹 | 附录G |
| 硬度（邵D） | — | 50~70 | GB/T 2411 |
| 抗冲击性（1kg，50cm） | — | 无裂纹 | GB/T 1732 |
| 粘结强度（与钢板，25℃,） | MPa | ≥5.0 | 附录D |

4.3.4  丙烯酸树脂粘结剂材料技术要求应符合表4.3.4的规定。

表4.3.4  丙烯酸树脂粘结剂材料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固体含量 | % | ≥30 | GB/T 16777 |
| 表干时间（23℃） | h | ≤0.5 |  |
| 实干时间（23℃） | h | ≤1.0 |  |
| 粘结强度（与保护层，25℃） | MPa | ≥1.0 | 附录D |

4.3.5  溶剂型沥青粘结剂技术要求应符合表4.3.5的规定。

表4.3.5  溶剂型沥青粘结剂技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢桥面 | 混凝土桥面 |  |
| 固体含量 | % | ≥42 | ≥20 | GB16777 |
| 表干时间 | h | ≤4.0 | ≤1.0 |  |
| 实干时间 | h | ≤8.0 | ≤4.0 |  |
| 不透水性（0.3 MPa ，30min） | — | 不透水 | 不透水 |  |
| 粘结强度（25℃） | 与桥面板 | MPa | ≥2.0 | ≥0.6 | 附录D |
|  | 与保护层 | MPa | ≥1.0 | — |  |

4.3.6  环氧沥青粘结剂技术要求应符合表4.3.6的规定。

表4.3.6  环氧沥青粘结剂技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度(23℃） | MPa | ≥6.0 | GB/T 16777 |
| 断裂伸长率（23℃） | % | ≥190 |  |
| 不透水性（0.3MPa，24h） | — | 不透水 |  |
| 吸水率（7d，25℃） | % | ≤0.3 | GB/T 1034 |

续表4.3.6  环氧沥青粘结剂技术要求

| 粘度增加至1Pa·s的时间（120℃） | min | ≥20 | JTG E20-2011T 0625 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粘结强度（与钢板，25℃） | MPa | ≥3.0 | 附录D |
| 粘结强度（与保护层，25℃） | 保护层为环氧沥青混合料 | MPa | ≥2.0 |  |
|  | 保护层为改性沥青混合料 | MPa | ≥1.0 |  |

4.3.7  改性沥青砂胶的油石比宜为18%~24%，用于生产改性沥青砂胶的改性沥青和矿粉的质量应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40中的有关规定。改性沥青砂胶高温性能技术要求和改性沥青砂浆低温性能和其他性能技术要求应符合表4.3.7-1和表4.3.7-2的规定。

表4.3.7-1  改性沥青砂胶高温性能技术要求

| 试验项目 | 单位 | 相应于下列气候分区的技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.夏炎热区 | 2.夏热区 | 3.夏凉区 |  |
| 软化点（环球法） | ℃ | ≥120 | ≥100 | ≥90 | JTG E20-2011 T0606 |
| 热稳流淌性（75°倾角,75℃,1h） | mm | 0 | ≤0.5 | ≤1.0 | JC/T 203 |

表4.3.7-2  改性沥青砂胶低温性能和其他性能技术要求

| 试验项目 | 单位 | 相应于下列气候分区的技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.冬寒区 | 3.冬冷区 | 4.冬温区 |  |
| 低温柔性 | — | -20℃无裂纹 | -10℃无裂纹 | 0℃无裂纹 | 附录G |
| 刘埃尔流动性（220℃） | s | ≤3 | 附录E |
| 粘结强度（与保护层，25℃） | MPa | ≥1.0 | 附录D |

注：低温柔性试验采用胶结料进行。

4.3.8  改性乳化沥青技术要求应符合表4.3.8的规定。

表4.3.8  改性乳化沥青技术要求

| 技术指标 | 单位 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.18mm筛上余量 | % | ≤0.1 | JTG E20-2011T0652 |
| 贮存稳定性（5d） | % | ≤5 | JTG E20-2011T0655 |
| 粘 度C25,3 | s | 8~25 | JTG E20-2011T0621 |
| 蒸发残留物含量 | % | ≥60 | JTG E20-2011T0651 |
| 蒸发残留物性质 | 针入度(25℃,100g,5s) | 0.1mm | 40~100 | JTG E20-2011T0604 |
|  | 延度(5℃,5cm/min) | cm | ≥20 | JTG E20-2011T0605 |
|  | 软化点(环球法) | ℃ | ≥55 | JTG E20-2011T0606 |

4.4  集料

4.4.1  桥面铺装沥青混合料用碎石集料宜选用非酸性破碎集料，桥面铺装用沥青混凝土集料须满足现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1及《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的规定。

4.4.2  浇注式沥青混合料和高粘高弹改性沥青混合料（SMA或OGFC）用粗集料除应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的有关规定外，其240℃保温60min后的压碎值应不大于28%。

4.4.3  环氧沥青铺装用粗集料技术要求除应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的有关规定外，还应符合表4.4.3的规定。

表4.4.3  环氧沥青铺装用粗集料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压碎值 | % | ≤22 | JTG E20-2011T0316 |
| 洛杉矶磨耗 | % | ≤26 | JTG E20-2011T0317 |
| 磨光值PSV | — | ≥42 | JTG E20-2011T0321 |
| 针片状含量 | % | ≤5 | JTG E20-2011T0312 |
| 与沥青的粘附性 | 级 | 5 | JTG E20-2011T0616 |
| 软石含量 | % | ≤2.5 | JTG E20-2011T0320 |

注：1.试验方法按照现行现行行业标准《公路工程集料试验规程》JTG E42规定的方法执行。

2.磨光值试验仅针对磨耗层用集料。

4.4.4 细集料应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40中S15、S16规格的有关规定。浇注式沥青混合料的细集料可添加天然砂。

4.4.5 环氧沥青混合料用细集料技术要求应符合表4.4.5中的规定。

表4.4.5  环氧沥青混合料用细集料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸水率 | % | ≤1.5 | JTG E20-2011T0330 |
| 表观密度 | g/cm3 | ≥2.50 | JTG E20-2011T0308 |
| 坚固性 | % | ≤5 | JTG E20-2011T0340 |
| 砂当量 | % | ≥65 | JTG E20-2011T0334 |

4.4.6  浇注式沥青混合料表面撒布预拌碎石应采用坚硬、耐磨的岩石轧制而成，石料应洁净、无灰尘，拌合后应被沥青充分裹附，不应有花白料。浇注式沥青混合料撒布碎石技术要求应符合表4.4.6的规定。

表4.4.6  浇注式沥青混合料撒布碎石技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含泥量 | % | ≤1 | JTG E20-2011T0333 |
| 吸水率 | % | ≤2.0 | JTG E20-2011T0352 |
| 含水率 | % | ≤0.3 | JTG E20-2011T0305 |
| 针片状颗粒含量 | % | ≤8 | JTG E20-2011T0312 |
| 用量 | kg/m2 | 7~12 | — |
| 通过率 | 4.75~9.5mm碎石 | 4.75mm | % | ≤10 | JTG E20-2011T0327 |
|  |  | 9.5mm | % | ≥80 |  |
|  | 9.5~13.2mm碎石 | 9.5mm | % | ≤10 |  |
|  |  | 13.2mm | % | ≥80 |  |

4.4.7  环氧树脂防水粘结层用撒布碎石技术要求除应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40有关规定外，还应符合表4.4.7的规定。

表4.4.7 环氧树脂防水粘结层用撒布碎石技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含泥量 | % | ≤1 | JTG E20-2011T0333 |
| 含水率 | % | ≤0.3 | JTG E20-2011T0332 |
| 通过率 | 0.3~0.6mm碎石 | 0.3mm | % | ≤10 | JTG E20-2011T0327 |
|  |  | 0.6mm | % | ≥90 |  |
|  | 1.18~2.36mm碎石 | 1.18mm | % | ≤10 |  |
|  |  | 2.36mm | % | ≥90 |  |
|  | 2.36~4.75mm | 2.36mm | % | ≤10 |  |
|  |  | 4.75mm | % | ≥90 |  |

4.4.8  高韧性轻集料混凝土所用轻集料应符合现行国家标准《轻集料及其试验方法 第1部分：轻集料》GB/T 17431.1的规定。

4.5  填料

4.5.1  桥面铺装沥青混凝土用矿粉宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性等憎水性石料经磨制的矿粉，不应含泥土杂质和团粒，其性能应满足现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的规定。

4.5.2  用于浇注式沥青混合料时，矿粉0.075mm筛孔通过率应不低于80%，用于高粘高弹改性沥青SMA混合料时，矿粉0.075mm筛孔通过率宜在80%~95%。

4.5.3  环氧沥青铺装用矿粉技术要求应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的规定，并应符合表4.5.3的规定。

表4.5.3  环氧沥青铺装用矿粉技术要求

| 技术指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度 | — | ≥2.50 | JTG E20-2011T0352 |
| 含水率 | ％ | ≤1 | JTG E20-2011T0343 |
| 粒度范围<0.3mm <0.075mm | % % | ≥90 ≥80 | JTG E20-2011T0351 |
| 亲水系数 | — | ＜1 | JTG E20-2011T0353 |
| 塑性指数 | % | ＜4 | JTG E20-2011T0354 |
| 加热安定性 | 不变质 | 不变质 | JTG E20-2011T0355 |

4.5.4  不得将粉煤灰和沥青混合料拌和机的回收粉作为沥青混合料填料使用。

4.6  其他材料

4.6.1  沥青混合料中掺加的纤维稳定剂宜用木质素纤维、聚合物纤维。木质素纤维和聚合物纤维应符合现行行业标准《沥青路面用木质素纤维》JT/T 533和《沥青路面用聚合物纤维》JT/T 534的有关规定。

4.6.2  桥面铺装埋设的螺旋排水管应由不锈钢金属材料或其他不易锈蚀且耐高温的材料制成，应具有一定的伸缩性及弹性，外径宜为Φ10mm~Φ12mm。

4.6.3  贴缝条技术要求应符合表4.6.3的规定。

表4.6.3  贴缝条技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软化点 | ℃ | ≥90 | JTG E20-2011T 0604 |
| 弹性恢复（25℃） | % | ≥10 | JTG E20-2011T 0662 |
| 低温柔度（-20℃，30min，R=15mm） | — | 无裂缝 | 附录G |
| 厚度 | mm | ≥4 | GB 18243 |

4.6.4  铺装结构层与钢桥边缘结合部位的填缝技术要求应符合表4.6.4的规定。

表4.6.4  填缝料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃） | 0.1mm | ＜90 | JT/T 589 |
| 流动度（60℃，5h） | mm | ＜2 |  |
| 弹性（复原）率（25℃） | % | ≥60 |  |
| 拉伸量 | % | ≥15 |  |

4.6.5   高韧性轻集料混凝土所用水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定。当采用其他品种的水泥时，其性能指标应符合相应标准的规定。

4.6.6   高韧性轻集料混凝土所用拌和用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

4.6.7   高韧性轻集料混凝土所用矿物掺和料应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB 1596）、《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046和《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690的规定。

4.6.8   高韧性轻集料混凝土所用膨胀剂应符合现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB 23439的规定。

4.6.9   高韧性轻集料混凝土所用的外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的规定。

4.6.10  高韧性轻集料混凝土掺加的钢纤维和合成纤维应符合现行行业标准《纤维混凝土结构技术规程》CECS 38的规定。钢纤维宜采用长30mm~35mm、直径或等效直径为0.5mm~0.6mm、抗拉强度大于800Mpa的多锚固点类型。

4.6.11  高韧性轻集料混凝土用聚合物宜选用醋酸乙烯-乙烯共聚胶粉、改性羧基丁苯乳液、水性环氧树脂等可提升混凝土匀质性和韧性的有机高分子材料。

4.6.12  剪力钉材质宜与钢桥面钢板材质一致。

4.6.13  钢筋网宜采用CRB550级冷轧带肋钢筋或HRB400级热轧带肋钢筋制作，也可采用CPB550级冷拔光面钢筋制作。

5  铺装层基面预处理

5.1  一般规定

5.1.1  根据桥面类型的不同，桥面预处理可分为水泥混凝土桥面预处理和钢桥面预处理。

5.1.2  水泥混凝土桥面预处理应包括桥面病害处理、调平、抛丸打毛或铣刨和清扫干燥等工序；而钢桥面预处理除应进行表面清理外，还应包括抛丸除锈和防腐涂装等工序。

5.2  混凝土桥面

5.2.1  若混凝土桥面板出现如凹坑、分层、剥落、腐蚀破坏等病害，宜在施工前采用不低于原强度等级的磷酸镁水泥砂浆、补偿收缩细石混凝土或环氧砂浆修复至桥面板设计要求。

5.2.2  若混凝土桥面板局部出现凹凸不平，影响沥青混凝土摊铺、压实和平整度，在不影响桥梁结构承载能力和桥面钢筋保护层厚度的前提下，可进行铣刨整平处理。

5.2.3  若混凝土桥面板出现较多裂缝，应视情况采用以下措施处理：

（1）裂缝宽度小于0.2mm且不影响结构时，对裂缝进行封闭处理。

（2）裂缝宽度大于0.2mm时，应先采用灌缝材料对裂缝进行灌缝处理，且在桥面沥青铺装层结构中设置高粘高弹沥青防水粘结应力吸收层。

5.2.4  混凝土桥面外观缺陷处理完成后，应对桥面标高进行复测，根据实测标高确定是否需要设置调平层。

5.2.5  水泥混凝土桥面应抛丸打毛，粗糙化处理，清除表面浮浆至水泥混凝土表面集料外露。

5.2.6  在防水粘结层施工之前，应对水泥混凝土表面进行清理，确保表面洁净干燥。

5.3  钢桥面

5.3.1  对于新建和较大面积翻修的钢桥面铺装工程，其钢桥面板应进行喷砂除锈处理，对小面积维修和无法进行机械喷砂除锈的桥梁，其钢桥面板可采用打磨等其它工艺进行除锈处理。

5.3.2  喷砂除锈前应先用工具打磨平整钢板表面锐边、飞溅、不光滑焊缝等缺陷。

5.3.3  喷砂除锈前应全面调查记录全桥锈蚀、污染情况，被油脂污染的钢板表面除锈前应采用溶剂法或碱洗法去除油污，并按ISO 8502-9标准的试纸测试，氯化物含量应不超过0.014%（约7μg/cm2）。在桥面钢板锈蚀较严重的地方，应按ISO 8502-1标准以铁氰化钾试纸测试，以无蓝点视为合格。

5.3.4  行车道喷砂除锈应采用全自动无尘喷砂设备，桥面边角部位、吊索区等特殊部位可采用手持压缩空气喷砂设备施工。

5.3.5  喷砂除锈用金属磨料应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理》GB/T 18838的有关规定，应采用颗粒形状为丸粒和砂粒的金属磨料配合使用，其比例应视粗糙度要求、钢板表面状况在施工前通过试验段确定。

5.3.6  喷砂除锈后的钢桥面板，其清洁度应达到Sa2.5级，粗糙度应达到50μm ~100μm；人工小范围打磨工艺除锈的清洁度应达到St3.0级。

5.3.7  钢桥面除锈经检验合格后，第一层防腐涂层应在除锈后4h内完成。

5.3.8  防腐层施工前应将防腐层材料充分搅拌均匀。

5.3.9  防腐层涂布应均匀，对于漏涂、龟裂、流坠、针眼和气泡等缺陷应及时修补。

5.3.10  防腐层表干前，严禁接触；实干前应采取措施防止受损，且应避免淋雨、浸水及其他介质污染。

6  环氧沥青混凝土铺装

6.1  一般规定

6.1.1  环氧沥青混合料可分为温拌环氧沥青混合料和热拌环氧沥青混合料。

6.1.2  环氧沥青混合料的设计应满足所在层位的功能性要求，并应便于施工，不容易离析。桥面铺装各层应连续施工并连结成为一个整体。当发现混合料结构组合及级配设计不合理时，应进行修改、调整，以确保桥面铺装层的使用性能。

6.2  防水粘结层施工

6.2.1  防水粘结层施工应符合下列规定：

1 施工前应对工作面进行清洁处理，清除油污、水分及其他污染物。

2 如设置防腐层，应在防腐层彻底固化并检验合格后，进行防水粘结层施工。如未设置防腐层，应在喷砂除锈后4h内完成第一层防水粘结层施工。

3 防水粘结层材料在涂布前应采用动力搅拌器充分搅拌均匀。

4 如采用喷涂方式，喷涂前应对桥梁栏杆和其他易受喷涂飞溅影响的桥梁部位进行防护；喷涂作业时，当风速较大导致出现洒布斑痕，应采取有效的防风遮挡措施，风速大于10m/s时不得施工。

5 涂布应均匀，对于漏涂、龟裂、流坠、针眼和气泡等缺陷应及时修补。

6.2.2  环氧树脂防水粘结层施工应符合下列规定：

1 环氧树脂混合后应在要求的容留时间内完成涂布，超过容留时间的环氧树脂应废弃。

2 在钢板表面坡度较大的地段施工时，如发生环氧树脂流淌现象导致胶膜厚度不均，应进行补涂处理。

3 可在环氧树脂粘结剂I型未固化前撒布一层碎石，所撒布碎石应符合本规程表4.4.7的规定。待环氧树脂固化后，应清除未粘结牢的碎石。

4 施工完毕后，应有足够的养生时间。

5 养生结束后，现场检测指标满足要求方可进行下道工序施工。

6.2.3  环氧沥青防水粘结层施工应符合下列规定：

1 在洒布作业前，应将环氧沥青粘结剂两组分按照产品说明书中的规定进行加热和保温。

2 宜采用具有计量、搅拌、喷涂等功能的专用洒布机进行施工，对不便喷洒的部位可采用人工均匀涂刷。

3 喷洒后48h内应完成其上的保护层施工，若因故不能按时施工或粘结层遇雨淋，应在摊铺保护层之前按产品说明书中规定的用量补洒粘结料。

6.3  粘层施工

6.3.1  环氧树脂粘结剂II型粘层施工应按本规程第6.2.2条的规定执行。

6.3.2  环氧沥青粘层施工应按本规程第6.2.3条的规定执行。

6.3.3  改性沥青粘层施工应符合下列规定：

1 宜采用沥青洒布车施工，应保证喷洒的均匀性。喷洒时如有漏喷，应及时进行人工补洒。

2 改性沥青喷洒温度不宜低于170℃。

6.4  配合比设计

6.4.1  环氧沥青混合料推荐级配范围宜符合表6.4.1的规定。

表6.4.1  环氧沥青混合料推荐级配范围

| 级配类型 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） |
| --- | --- |
|  | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| EA10 | 100 | 95~100 | 65~85 | 50~70 | 39~55 | 28~40 | 21~32 | 14~23 | 7~14 |
| EA13 | 90~100 | 80~90 | 58~73 | 42~53 | 30~40 | 21~30 | 13~22 | 10~17 | 6~12 |

6.4.2  环氧沥青混合料配合比设计应符合本规程附录A的规定。环氧沥青混合料技术要求应符合表6.4.2的规定。

表6.4.2  环氧沥青混合料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马歇尔稳定度（60℃） | 固化试件 | kN | ≥40 | JTG E20-2011T0709 |
|  | 未固化试件 |  | ≥5.0 |  |
| 马歇尔流值（60℃） | 固化试件 | mm | 1.5~5.0 |  |
|  | 未固化试件 |  | 1.5~5.0 |  |
| 动稳定度（70℃） | 次/mm | ≥6000 | JTG E20-2011T0719 |
| 空隙率 | % | 1~3 | JTG E20-2011T0705 |
| 冻融劈裂强度比 | % | ≥80 | JTG E20-2011T0729 |
| 低温弯曲应变（-10℃,50mm/min） | — | ≥3×10-3 | JTG E20-2011T0715 |

注： 1. 仅温拌环氧沥青混合料需进行未固化试件的马歇尔试验，未固化试件的试验方式：马歇尔试件成型后，室温下放置24h后，再保温进行试验。

2. 除未固化试件的马歇尔稳定度和流值外，其他试验项目均在养生完成后进行。

3. 环氧沥青混合料养生温度及时间为：热拌环氧沥青混合料养生温度为60℃±1℃，养生时间为4d；温拌环氧沥青混合料养生温度为120℃±1℃，养生时间为4h。所有环氧沥青混合料养生完毕后在室温下放置1d方可保温进行试验。

6.5  热拌和温拌环氧沥青混合料施工

6.5.1  热拌和温拌环氧沥青混合料拌和应符合下列规定：

1 热拌环氧沥青拌和前应将环氧树脂主剂和固化剂分别加热至50℃~60℃，沥青应加热至150℃~165℃。温拌环氧沥青混合料拌合前应将环氧树脂主剂加热至82℃~92℃，固化剂和沥青的混合物加热至125℃~135℃。

2 热拌和温拌环氧沥青混合料拌合拌和条件应符合表6.5.1的规定。

表6.5.1  热拌和温拌环氧沥青混合料拌合条件

| 混合料类型 | 干拌时间（s） | 湿拌时间（s） | 出料温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 热拌环氧沥青混合料 | 8~10 | 45~50 | 170~185 |
| 温拌环氧沥青混合料 | ≥3 | 40~50 | 115~120 |

3 热拌和温拌环氧沥青混合料的出料温度超出容许温度范围时，应予以废弃。

6.5.2  热拌和温拌环氧沥青混合料运输应符合下列规定：

1 运输车应采取防积水、漏水措施。

2 运料车车厢内宜涂薄层植物油，避免环氧沥青混合料粘附车厢内。

3 出料时均应登记运料单，记录该车各盘料的出料温度，及该车第一盘料及最后一盘料的装料时刻。

4 混合料运输中应采取覆盖保温措施，并在卸料前检测混合料温度。

6.5.3  热拌和温拌环氧沥青混合料摊铺应符合下列规定：

1 摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡，根据使用的混合料总量与面积校验平均厚度。

2 摊铺机应缓慢、匀速、连续不断地摊铺。

3 摊铺速度不宜超过3m/min，同时应根据供料能力及混合料容留时间适当调整。

4 摊铺过程中应及时清除螺旋布料器与熨平板之间已结团的混合料。

5 摊铺后的环氧沥青混合料应表面均匀，无离析、波浪、裂缝、拖痕、鱼尾纹等现象。

6.5.4  热拌和温拌环氧沥青混合料碾压应符合下列规定：

1 碾压应紧跟摊铺机进行，碾压过程分为初压、复压、终压三个阶段，压路机组合参考方案可按表6.5.4-1的规定执行，具体碾压遍数与压路机组合应通过试验段确定，在施工时可根据现场情况适当调整。

表6.5.4-1  压路机组合参考方案

| 铺装结构层位 | 初压 | 复压 | 终压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下面层 | 轮胎压路机 | 双钢轮压路机 | 轮胎压路机 |
| 上面层 | 双钢轮压路机 | 轮胎压路机 | 双钢轮压路机 |

2 碾压温度应符合表6.5.4-2的规定。

表6.5..4.-2  碾压温度（℃）

| 混合料类型 | 初压温度 | 复压温度 | 终压温度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热拌环氧沥青混合料 | ≥155 | ≥110 | ≥90 |
| 温拌环氧沥青混合料 | ≥82 | — | ≥65 |

3 碾压应分段控制，压路机隔离剂应采用植物油。严禁采用水、柴油、废机油。

4 碾压时压路机驱动轮面向摊铺机，由低到高，一次连续均匀碾压，相邻碾压带重叠1/3轮宽。

5 碾压过程中严禁压路机突然转向或掉头。压路机启动、停止必须减速缓行，严禁紧急制动。

6 施工应避免设置接缝，如因特殊原因需设置接缝时，应采用45°~60°的斜接缝。切缝前应预先画线，且不得带水切割。切割时机应通过试切确定，保证切缝平顺，切面平整。

7 碾压完毕后应及时检查表面是否有鼓包、已结团的混合料或推挤裂缝等情况，对存在的问题应及时处理。

8 热拌环氧沥青混合料从拌合出料到复压结束时间宜控制在1.5h以内，超过3.0h应废弃；温拌 环氧沥青混合料从拌合出料到复压结束时间应参照产品说明书，超过规定时间应废弃。

6.5.5  温拌环氧沥青混合料养生期一般为30d ~45d，热拌环氧沥青混合料养生期一般为7d ~15d，具体时间应根据环境温度与现场马歇尔试件试验结果确定。养生期间严禁车辆通行。

6.5.6  在养生期内应检查是否有鼓包。发现鼓包时应立即用钢针由包顶插入放气，用环氧胶填满，并用手持夯锤将鼓包击平。

7  浇注式沥青混凝土铺装

7.1  一般规定

7.1.1  桥面铺装施工工期安排应尽可能避开雨季施工。桥面铺装每个层次严禁在下雨、下雪、结露气候条件下施工，施工中遇降雨或降雪必须立即停工，并在消除雨雪所带来的危害后，才能重新施工。铺装层施工的环境温度应在10℃以上。应密切注意气候情况，与气象部门及时联系，确切掌握施工当天及近期的天气情况，以指导生产。钢桥面铺装施工应尽量避免接缝，如必须设置时，纵缝不得设置在轮迹带位置，铺装上下层的纵向施工缝间距应不小于15cm。且相邻两幅的横向施工缝应错开不小于1m，铺装上下层的横向施工缝间距应不小于1m。

7.1.2  采用浇注式沥青混凝土铺装层时，桥面铺装边缘与路缘接触的部位应预留缝（图7.1.2-1），同时在接缝底部铺设螺旋排水管（图7.1.2-2），中间可用塑性材料充填，再采用弹性材料填缝至较铺装表面略低的位置，弹性填缝料填缝深度应大于25mm。铺装层与中央分隔带接触的部位应填充弹性填缝料或贴缝条。

图7.1.2-1  桥面铺装边部接缝构造

图7.1.2-2  边缘排水处理细节

7.1.3  在经过雨水井时，螺旋排水管沿雨水井缠绕一周后引入其中。

7.1.4  浇注式沥青混合料摊铺设备不能摊铺到的构造物边缘带40cm~60cm范围内，可采用人工铺筑浇注式沥青混凝土。下层边缘带施工接缝与上层施工接缝的位置应错开至少10cm（图7.1.4）。边缘带与铺装层的接缝处应采用贴缝条或热融填缝料进行封缝封水处理。

图7.1.4  浇注式沥青混凝土边缘施工缝处理示意图

7.2  防水粘结层施工

7.2.1  甲基丙烯酸甲酯树脂防水粘结层施工应符合下列规定：

1 应采用动力搅拌器将混合前、混合后的材料充分搅拌均匀。

2 甲基丙烯酸甲酯树脂应采用高压无气喷涂设备进行喷涂作业。

3 甲基丙烯酸甲酯树脂可采用一层或两层施工，干膜总厚度应不小于2mm。当采用两层施工时，每层湿膜厚度应不小于1.2mm，应在第一层涂膜实干后立即喷涂第二层。

4 甲基丙烯酸甲酯树脂新旧接头处，新涂层应在旧涂层上至少搭接50mm。

5 应在甲基丙烯酸甲酯树脂固化后辊涂施工丙烯酸树脂粘结剂。

6 应在丙烯酸树脂粘结剂实干后进行下一道工序施工。

7.2.2  溶剂型沥青粘结剂防水粘结层施工应符合下列规定：

1 宜采用辊涂或喷涂法施工。

2 用于浇注式沥青混合料与钢板之间的粘结层时，应涂布2层，每层用量宜为100g/m2~200g/m2。第一层宜沿顺桥方向涂布，实干后方可涂布第二层，第二层涂布方向应与第一层垂直。

3 用于缓冲层底涂层时，可只涂布一层。

4 应在溶剂型沥青粘结剂完全干燥后施工保护层。

7.2.3  环氧树脂防水粘结层施工应按本规程6.2.2条的规定执行。

7.3  改性沥青砂胶缓冲层施工

7.3.1  矿粉含水率不应大于1%。

7.3.2  宜采用具有加热拌合功能的设备进行拌合，拌和温度宜为200℃~230℃，拌合时间不宜低于1h，拌合均匀后应无结团现象。

7.3.3  应采用人工刮铺法或机械摊铺法施工，施工厚度宜为3mm ~5mm，施工温度宜为200℃~230℃。

7.3.4  施工完毕后对于气泡和脱空现象应及时修补。

7.4  粘层施工

7.4.1  改性乳化沥青粘层施工应符合下列规定：

1 宜采用洒布车喷洒，洒布速度和喷洒量应保持稳定。气温低于10℃时或基面潮湿时不得施工。

2 乳化沥青破乳、水分完全蒸发后应及时铺筑沥青混合料，避免粘层被污染。

7.4.2  环氧树脂粘结剂II型粘层施工应按本规程第6.2.2条的规定执行。

7.4.3  环氧沥青粘层施工应按本规程第6.2.3条的规定执行。

7.5  配合比设计

7.5.1  浇注式沥青混合料级配范围应符合表7.5.1的规定。

表7.5.1  浇注式沥青混合料级配范围

| 级配类型 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） |
| --- | --- |
|  | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| GA-10 | 100 | 100 | 80~100 | 63~80 | 48~63 | 38~52 | 32~46 | 27~40 | 24~36 | 20~30 |
| GA-13 | 100 | 95~100 | 80~95 | 60~80 | 45~62 | 38~55 | 35~50 | 28~42 | 25~32 | 20~27 |

7.5.2  浇注式沥青混合料配合比设计应符合本规程附录B的规定，浇注式沥青混合料贯入度试验技术要求和浇注式沥青混合料低温弯曲破坏应变技术要求应符合表7.5.2-1和表7.5.2-2的规定。试验室拌制时，温度在230℃~240℃间刘埃尔流动性宜控制在5s ~20s，现场流动性可适当降低要求，以能够满足施工和易性为准。浇注式沥青混合料用于中央分隔带或人行道等时，贯入度和贯入度增量技术要求可酌情降低。

表7.5.2-1  浇注式沥青混合料贯入度试验技术要求

| 试验项目 | 单位 | 相应于下列气候分区的技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1．夏炎热区 | 2.夏热区 | 3.夏凉区 |  |
| 贯入度 | mm | 1.0~4.0（60℃） | 1.0~4.0（55℃） | 1.0~4.0（50℃） | 附录F |
| 贯入度增量 | mm | ≤0.4（60℃） | ≤0.4（55℃） | ≤0.4（50℃） |  |

表7.5.2-2  浇注式沥青混合料低温弯曲破坏应变技术要求

| 试验项目 | 单位 | 相应于下列气候分区的技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.冬严寒区 | 2.冬寒区 | 3.冬冷区 | 4.冬温区 |  |
| 低温弯曲应变 （-10℃，50mm/min） | — | ≥4×10-3 | ≥4×10-3 | ≥3.5×10-3 | ≥3×10-3 | JTG E20-2011 T0715 |

7.6  浇注式沥青混合料施工

7.6.1  浇注式沥青混合料拌合应符合下列规定：

1 宜采用具有矿粉加热干燥功能的拌合设备，矿粉加热温度宜为80℃~120℃。矿粉加热的情况下，集料加热温度宜为260℃~280℃；矿粉不加热的情况下，集料加热温度宜为290℃~320℃。

2 干拌时间宜为10s ~20s，加入沥青混合料后拌合时间宜为60s ~90s，拌合后出料温度为200℃~240℃。

7.6.2 浇注式沥青混合料运输应符合下列规定：

1 应采用具有加热、拌合功能的专用运输设备。

2 搅拌运输设备应预热至130℃~140℃，待混合料装入后应连续搅拌升温。搅拌运输设备的限制温度宜设定为220℃~240℃，最高不应超过250℃。

3 在搅拌运输设备中应至少搅拌45min方可进行摊铺。

4  装入运输设备后宜在4h内完成运输、摊铺施工，如无法在规定时间内完成摊铺施工时，应适当降低混合料温度，且储存时间不应超过6h。超过规定时间的混合料应予以废弃。

5 搅拌运输设备的数量应根据运距及拌和站的拌和能力确定，应保持施工现场与拌合站之间的有效联系和施工的连续性。

7.6.3 浇注式沥青混合料运输应符合下列规定：

1 应采用具有加热、拌和功能的专用运输设备。

2 搅拌运输设备应预热至130℃~140℃，待混合料装入后应连续搅拌升温。搅拌运输设备的限制温度宜设定为220℃~240℃，最高不应超过250℃。

3 在搅拌运输设备中应至少搅拌45min方可进行摊铺。

4 装入运输设备后宜在4h内完成运输、摊铺工作，如无法在规定时间内完成摊铺施工时，应适当降低混合料温度，且储存时间不应超过6h。超过规定时间的混合料应予以废弃。

5 搅拌运输设备的数量应根据运距及拌合站的拌合能力确定，应保持施工现场与拌合站之间的有效联系和施工的连续性。

7.6.4  浇注式沥青混合料摊铺应符合下列规定：

1 应采用专用摊铺机械摊铺；在摊铺机无法摊铺到的边带、中央分隔带及人行道位置宜采用人工摊铺。

2 摊铺前宜采用不低于摊铺厚度的钢板或木板设置侧向模板。

3 运输车宜在摊铺机行走方向的前方将混合料卸在桥面板上。摊铺机的布料器左右移动使熨平板前充满混合料，并前行摊铺混合料至规定厚度。

4 接缝应进行预热处理或使用预制贴缝条。

5 摊铺速度宜为1.5m/min ~3m/min，并按照拌和站的拌和能力调整，摊铺过程中不应停机待料。

6 混合料应满足摊铺和易性要求，240℃时刘埃尔流动性不宜大于60s。

7 摊铺中出现气泡或鼓包等缺陷时，应立即用钢针由气泡顶部插入放气，避免遗留质量隐患。

7.6.5  碎石撒布应符合下列规定：

1 碎石宜采用基质沥青预拌裹覆，沥青用量宜为0.2%~0.5%。

2 宜采用自行式撒布机撒布。

3 碎石撒布量应根据现场试验确定，覆盖率宜控制在50%~70%。

4 碎石撒布后，应及时压入浇注式沥青混合料中。

8  功能调联层与SMA组合钢桥面铺装

8.1  一般规定

8.1.1  钢桥面板上焊接剪力钉、绑扎钢筋网、浇筑水泥混凝土等工序可在现场施工或工厂预制。

8.1.2  高韧性轻集料混凝土硬化后，视需要可在桥梁的负弯矩区进行切缝，并采用柔性灌缝材料进行灌缝处理，桥面的其他位置可不做切缝处理。

8.1.3  高韧性轻集料混凝土达到设计抗压强度和弯曲韧性指数时，方可进行下一步工序施工。

8.2  剪力钉与钢筋网安装

8.2.1  剪力钉的规格宜按现行国家标准《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》（GB/T 10433）的规定选取。且剪力钉高度宜为混凝土铺装层厚度的80~90%，剪力钉的间距宜为300mm~400mm，剪力钉与钢板的焊接宜采用拉弧焊。

8.2.2 钢筋网可以采用预制的钢筋网片或现场绑扎。钢筋直径宜10mm~12mm，网格间距100mm~150mm，钢筋网片间应有搭接区，搭接长度为10cm~20cm，搭接处应焊接或绑扎。剪力钉应与钢筋网焊接或绑扎。钢筋网应位于水泥混凝土铺装厚度的1/2处，并在其下设置高强塑料垫块，防止水泥混凝土浇筑时钢筋网下沉，影响钢筋网的增强效果。

8.3  高韧性轻集料混凝土配合比设计

8.3.1  高韧性轻集料混凝土配合比设计应符合本规程附录C的规定，聚合物可采用VAE醋酸乙烯－乙烯共聚乳液、改性羧基丁苯乳液，水性环氧树脂等，纤维宜采用多锚固点钢纤维或复掺高强有机合成纤维，其掺量由试验确定。

8.3.2  高韧性轻集料混凝土表观密度不大于2000kg/m3，抗弯拉强度大于6.0MPa，弯曲韧性指数I20大于15，28d抗压强度为40MPa ~70MPa，28d干缩率小于3.0×10-10。混凝土表观密度、抗弯拉强度、抗压强度试验方法应符合现行行业标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30的规定；弯曲韧性指数试验方法应符合现行行业标准《纤维混凝土试验方法》CECS 13的规定。

8.3.3高韧性轻集料混凝土的抗冻性应不低于F100，抗盐冻应不低于SF20（盐冻循环20次后，相对动弹性模量下降不低于60%），56d氯离子扩散系数应小于4.0×10-12m2/s。试验方法应符合现行行业标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定。

8.4  拌合与运输

8.4.1  高韧性轻集料混凝土的拌合应符合下列规定：

1 高韧性轻集料混凝土拌合前应对轻集料进行预湿饱水处理，预湿饱水时间根据轻集料的吸水特性决定。

2高韧性轻集料混凝土宜采用强制式搅拌机拌合。粗细集料、水泥、矿物掺合料、膨胀剂、纤维先干拌60s以上，再加入水、减水剂、聚合物共同搅拌均匀。

8.4.2  高韧性轻集料混凝土的运输应采用混凝土搅拌运输车，并在高温天气采取降温措施，防止坍落度损失过大，造成浇筑施工困难。当混凝土坍落度损失较大时，可在卸料前掺入适量减水剂进行搅拌，使混凝土满足施工和易性要求，严禁二次加水。

8.5  浇筑与养护

8.5.1  混凝土浇筑前应将钢桥面清理干净，洒水湿润但不得积水，宜采用泵送浇筑。

8.5.2  高韧性轻集料混凝土浇筑时，自由倾落高度不应超过2m。当倾落高度大于2m时，应加串筒、斜槽或溜管等辅助工具。

8.5.3  高韧性轻集料混凝土宜采用振动梁或平板振动器振捣密实，应避免轻集料的上浮造成混凝土不匀质，影响混凝土的力学性能和耐久性能。

8.5.4  高韧性轻集料混凝土浇筑整平后，应及时覆盖塑料薄膜，防止混凝土水分蒸发造成塑性开裂。混凝土硬化后，应采用洒水保湿养护，养护时间不应小于14d。

8.6  防水粘结应力吸收层的施工

8.6.1  防水粘结应力吸收层宜采用同步碎石封层车洒布，高粘高弹改性沥青洒布量为1.6 kg/m2~2.0kg/m2，喷洒温度宜控制在190℃~200℃ ；预拌碎石宜采用改性SBS沥青和粒径为4.75mm~9.5mm或者9.5mm~13.2mm的玄武岩或辉绿岩碎石，油石比为0.3%~0.5%，其撒铺面积约占铺装面积的65%~75%；高粘高弹改性沥青和预拌碎石应撒铺均匀，不应堆积。

8.6.2 施工前应铺设试验段，以确定撒铺工艺参数。

8.6.3 高粘高弹改性沥青和预拌碎石撒布后，应及时采用重型胶轮压路机跟进碾压1~2遍，使预拌碎石部分镶嵌进高粘高弹改性沥青中。

8.6.4  防水粘结应力吸收层施工完成后，应封闭交通，避免二次污染和破坏。

8.7  高粘高弹改性沥青SMA施工

8.7.1  高粘高弹改性沥青SMA混合料集料级配范围应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的规定，并采用马歇尔试验方法进行沥青混合料的配合比设计，高粘高弹改性SMA混合料技术要求应符合表8.7.1的规定。

表8.7.1  高粘高弹改性SMA混合料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 击实次数(双面) | 次 | 75 | JTG E20-2011T0702 |
| 试件尺寸 | mm | Φ101.6×63.5 |  |
| 空隙率 | % | 3~4 | JTG E20-2011T0705 |
| 马歇尔稳定度 | kN | ≥6.0 | JTG E20-2011T0709 |
| 矿料间隙率VMA | % | ≥16.5 | JTG E20-2011T0705 |
| 粗集料骨架间隙率VCAmix | % | ≤VCA DRC |  |
| 沥青饱和度VFA | % | 75~85 |  |
| 沥青混合料析漏损失 | % | ≤0.1 | JTG E20-2011T0732 |
| 沥青混合料飞散损失 | % | ≤10 ≤10[2] | JTG E20-2011T0733 |
| 浸水残留稳定度 | % | ≥90 | JTG E20-2011T0709 |

续表8.7.1  高粘高弹改性SMA混合料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冻融劈裂强度比 | % | ≥85 ≥85[3] ≥80 | JTG E20-2011T0729 |
| 动稳定度 | 次/mm | ≥6000 | JTG E20-2011T0719 |
| 低温弯曲应变 | με | ≥3000 | JTG E20-2011T0728 |
| 渗水系数 | ml/min | ≤80 | JTG E20-2011T0730 |

8.7.2  高粘高弹改性SMA的拌和应符合下列规定：

1 高粘高弹改性沥青加热温度宜为165℃~175℃，同时应使其循环，避免改性剂离析；集料加热温度宜为195℃~220℃。

2 高粘高弹改性沥青SMA混合料的干拌时间宜为10s~15s，保证纤维在集料中分散均匀；加入高粘高弹改性沥青后，混合料拌合时间宜为35s~40s；出料温度宜为180℃~190℃，超过195℃予以废弃。

8.7.3  高粘高弹改性SMA的运输、摊铺和碾压应按现行现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004的规定执行，且摊铺温度不低于165℃，初压开始内部温度不低于160℃，碾压终了温度不低于90℃，宜采用质量10t以上的水平振荡钢轮压路机进行碾压。开放交通路表温度不高于50℃。

9  SMA / AC /OGFC桥面铺装

9.1  一般规定

9.1.1  普通改性沥青SMA混合料可用于水泥混凝土桥面的双层铺装结构，高粘高弹改性沥青SMA混合料可用于水泥混凝土桥面单层铺装结构和环氧沥青混凝土、功能调联层为下面层的钢桥面组合铺装结构的上面层，高弹改性沥青SMA可用于浇注式沥青混凝土为下面层的钢桥面或混凝土桥面铺装结构的上面层。

9.1.2  普通改性沥青AC混合料可用于水泥混凝土桥面的双层铺装结构的上、下面层。

9.1.3  高粘高弹改性沥青OGFC混合料可用于水泥混凝土桥面双层铺装结构的上面层。

9.2  配合比设计

9.2.1  桥面铺装用SMA、AC、OGFC沥青混合料的配合比设计应按照现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40进行。

9.2.2  高粘高弹改性沥青SMA混合料性能应符合本规程中表8.7.1的规定，高弹改性沥青SMA和高粘高弹改性沥青OGFC混合料技术要求、混合料车辙试验动稳定度技术要求和混合料低温弯曲试验破坏应变（με）技术要求应符合表9.2.2-1、表9.2.2-2、表9.2.2-3的规定。

表9.2.2-1  混合料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高弹改性SMA | 高粘高弹改性OGFC |  |
| 击实次数(双面) | 次 | 75 | JTG E20-2011T0702 |
| 试件尺寸 | mm | Φ101.6×63.5 |  |
| 空隙率 | % | 3~4 | 18~25 | JTG E20-2011T0705 |
| 马歇尔稳定度 | kN | ≥6.0 | ≥5.0 | JTG E20-2011T0709 |
| 矿料间隙率VMA | % | ≥16.5 | — | JTG E20-2011T0705 |
| 粗集料骨架间隙率VCAmix | % | ≤VCA DRC | — |  |
| 沥青饱和度VFA | % | 75~85 | — |  |
| 沥青混合料析漏损失 | % | ≤0.1 | ≤0.3 | JTG E20-2011T0732 |
| 沥青混合料飞散损失 | % | ≤15 | ≤15 | JTG E20-2011T0733 |
| 浸水残留稳定度 | % | ≥85 | ≥90 | JTG E20-2011T0709 |
| 冻融劈裂强度比 | % | ≥85 ≥85[3] ≥80 | JTG E20-2011T0729 |
| 渗水系数 | ml/min | ≤80 | 实测 | JTG E20-2011T0730 |

表9.2.2-2  混合料车辙试验动稳定度技术要求

| 混合料类型 | 单位 | 相应于下列气候分区的技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.夏炎热区 | 2.夏热区 | 3.夏凉区 |  |
| 高弹改性沥青SMA | 次/mm | ≥3000（70℃） | ≥3000（65℃） | ≥3000（60℃） | JTG E20-2011 T0719 |
| 高粘高弹改性沥青OGFC |  | ≥3000（70℃） | ≥3000（65℃） | ≥3000（60℃） |  |

表9.2.2-3  混合料低温弯曲试验破坏应变（με）技术要求

| 混合料类型 | 单位 | 相应于下列气候分区的技术要求的破坏应变 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.冬严寒区 | 2.冬寒区 | 3.冬冷区 | 4.冬温区 |  |
| 高弹改性沥青SMA | με | ≥3500 | ≥3500 | ≥3000 | ≥2500 | JTG E20-2011 T0715 |
| 高粘高弹改性沥青OGFC | με | ≥3000 | ≥2800 | ≥2500 | ≥2500 |  |

9.3  防水粘结层和粘层施工

9.3.1  混凝土桥面采用双层SMA/AC铺装时，防水粘结层可采用改性乳化沥青，其洒布量宜为0.3 kg/m2~0.6kg/m2；溶剂型沥青粘结剂，其洒布量宜为0.2 kg/m2~0.4 kg/m2；热洒SBS改性沥青同步碎石，SBS改性沥青洒布量宜为1.0kg/m2~1.6kg/m2 ，碎石为粒径4.75mm~9.5mm的玄武岩或辉绿岩预拌碎石，油石比宜为0.3%~0.5%，撒铺面积约占铺装面积的65%~75%。

9.3.2  混凝土桥面采用单层高粘高弹改性沥青SMA铺装时，应采用热洒高粘高弹改性沥青同步碎石做防水粘结应力吸收层，其沥青和碎石撒布量和施工方法应按本规程第8.6节的规定执行。

9.3.3  下面层为环氧沥青或浇注式沥青混凝土，应在其表面洒布环氧沥青粘结剂、改性乳化沥青等粘层材料，环氧沥青粘结剂作粘层应按本规程第6.2.3条的规定执行。

9.3.4  上面层采用高粘高弹改性沥青OGFC混凝土铺装，粘层可采用改性乳化沥青（洒布量0.3 kg/m2~0.6kg/m2）或溶剂型沥青粘结剂（洒布量0.2kg/m2~0.4 kg/m2）。

9.3.5  防水粘结层及摊铺沥青混合料应在干燥条件下施工。

9.4  SMA、AC、OGFC施工

9.4.1  高粘高弹改性沥青OGFC铺装应按本规程第8.7节的规定参照执行；

9.4.2  高弹改性沥青SMA、普通改性沥青SMA/AC铺装应按现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40中改性沥青混合料施工方法的规定执行。

9.4.3  高弹改性沥青SMA、普通改性沥青SMA/AC使用钢轮碾压时，宜采用质量10吨以上的水平振荡压路机。SMA用于上面层时不宜使用轮胎压路机碾压，当SMA用于下面层时，可采用轮胎压路机碾压。用于边角部位碾压时，宜采用小型压路机。

10  施工质量管理与检查验收

10.1  一般规定

10.1.1  桥面铺装层施工应根据全面质量管理的要求，建立健全有效的质量保证体系，对各施工工序的质量进行检查评定，达到设计和规范要求的质量标准，确保施工质量的稳定性。

10.1.2  桥面铺装层施工前宜铺筑试验段。试铺结束后，就各项试验指标提出完整的试验检测报告，各项试验指标应满足设计要求。

10.1.3  施工过程中应加强质量控制，实行动态质量管理。

10.1.4  铺装层施工的各有关原始记录、试验检测数据、汇总表格，应真实、准确、完整。对经采取措施进行返工或返修并按规定重新进行检验合格的项目，可在原记录或数据上如实注明，不得销毁。

10.1.5  桥面铺装层工程质量管理和竣工验收除应符合本规程的技术要求外，还应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的有关规定。

10.2  材料检验

10.2.1  施工前应检查各种材料的来源和质量。使用的原材料、半成品、成品、构配件应按规定的检验批进行检验，试样的取样数量和检验频率按现行试验规程的要求进行。

10.2.2  进场的各种材料的来源、品种、规格、质量应与样品一致，使用前应检查材料产品质量合格证、产品说明书和材质检验报告，并按规定取样检测或复试合格；对进口的材料还应提供该批材料的运单；对首次使用的集料，应进行品质和性能鉴定，符合质量要求后方可使用。

10.2.3  材料检验合格后应采取防雨、防潮、防污染和防排水措施妥善保管，对遭雨淋、受潮、受污染的材料应重新检验，达到质量要求后才能使用。

10.2.4  施工过程中，施工单位应按表10.2.4-1、表10.2.4-2及表10.2.4-3中要求的检查项目与频率，对各种原材料和沥青混合料及防水粘结层材料等进行试验和自检；监理单位进行见证取样检验或平行检验，并对施工单位的试验结果进行签认。质量监督单位进行抽查。试验和自检结果应符合表10.2.4-1、表10.2.4-2及表10.2.4-3规定的技术要求。

表10.2.4-1  施工过程中材料质量检查的项目与频率

| 材料 | 检查项目 | 检查频率 | 试验次数或一个试验的试样数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗集料 | 外观（石料品种、含泥量等） | 随时 | — |
|  | 针片状颗粒含量 | 随时 | 2～3 |
|  | 颗粒组成（筛分） | 随时 | 2 |
|  | 压碎值 | 必要时 | 2 |
|  | 磨光值 | 必要时 | 4 |
|  | 洛杉矶磨耗值 | 必要时 | 2 |
|  | 含水量 | 必要时 | 2 |

续表10.2.4-1  施工过程中材料质量检查的项目与频率

| 材料 | 检查项目 | 检查频率 | 试验次数或一个试验的试样数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细集料 | 颗粒组成（筛分） | 随时 | 2 |
|  | 砂当量 | 必要时 | 2 |
|  | 含水量 | 必要时 | 2 |
|  | 松方单位重 | 必要时 | 2 |
| 矿粉 | 外观 | 随时 | — |
|  | <0.075mm含量 | 必要时 | 2 |
|  | 含水量 | 必要时 | 2 |
| 石油沥青 | 针入度 | 每天1次 | 3 |
|  | 软化点 | 每天1次 | 2 |
|  | 延度 | 每天1次 | 3 |
|  | 含蜡量 | 必要时 | 2～3 |
| 环氧沥青 | 拉伸强度 | 随时 | 3 |
|  | 断裂延伸率 | 随时 | 3 |

表10.2.4-2  沥青及其混合料试验评定和质量要求

| 类型及组成 | 沥青及其混合料材料试验项目 | 检查频率 | 质量要求 | 试验方法1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMA或AC沥青混合料 | 沥青 | 针入度、延度、软化点、弹性恢复率 | 1次/天 | 符合本规程要求 | T 0604、T 0605、 T 0606、T 0662 |
|  | 集料 | 粒径分布 | 1次/天 | 符合《公路沥青路面施工技术规范》要求 | T 0327 |
|  | 沥青混合料 | 混合料级配 | (2～3)次/天 |  | T 0725抽提筛分与标准级配的差 |
|  |  | 沥青用量 |  |  | T 0722、T 0721 |
|  |  | 空隙率、马歇尔稳定度、流值 | (1～2)次/天 | 符合本规程要求 | T 0702、T 0709 |
|  |  | 车辙试验 | 1次/天 |  | T 0719 |
|  |  | 低温弯曲应变 | 必要时 |  | T 0715 |
| 浇注式沥青混合料 | 沥青 | 针入度、延度、软化点、弹性恢复率 | 1次/车 | 符合本规程要求 | T 0604、T 0605、 T 0606、T 0662 |
|  | 集料 | 粒径分布 | 1次/天 | 符合《公路沥青路面施工技术规范》要求 | T 0327 |
|  | 沥青混合料 | 混合料级配 | (2～3)次/天 | ≥4.75mm | ±7% | T 0725抽提筛分与标准级配的差 |
|  |  |  |  | ≤2.36mm | ±6% |  |
|  |  |  |  | 0.075mm | ±2% |  |
|  |  | 沥青用量 |  | ±0.3% | T 0722、T 0721 |
|  |  | 流动度 | 随时 | 符合本规程要求 | 附录E、F |
|  |  | 贯入度，贯入度增量 | (2～3)次/天 |  |  |
|  |  | 低温弯曲应变 | 必要时 |  | T 0715 |

续表10.2.4-2  沥青及其混合料试验评定和质量要求

| 类型及组成 | 沥青及其混合料材料试验项目 | 检查频率 | 质量要求 | 试验方法1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧沥青混合料 | 沥青 | 拉伸强度、断裂延伸率 | 1次/天 | 符合本规程要求 | JC/T 975-2005 |
|  | 集料 | 粒径分布 | 1次/天 | 符合《公路沥青路面施工技术规范》要求 | T 0327 |
|  | 沥青混合料 | 混合料级配 | (2～3)次/天 | ≥4.75mm | ±5% | T 0725抽提筛分与标准级配的差 |
|  |  |  |  | ≤2.36mm | ±4% |  |
|  |  |  |  | 0.075mm | ±2% |  |
|  |  | 沥青用量 |  | ±0.2% | T 0722、T 0721 |
|  |  | 空隙率、马歇尔稳定度、流值 | (2～3)次/天 | 符合本规程要求 | T 0702、T 0709 |
|  |  | 低温弯曲应变 | 必要时 |  | T 0715 |

注：1. 试验方法按照本规程和现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20规定的方法执行；

2. AC、SMA、环氧沥青混合料、浇注式沥青混合料的沥青和集料加热温度应逐盘检验评定，出厂温度应逐盘测量记录，每天量取平均值；混合料运至施工现场应逐车检测温度，其中AC、SMA的要求应同时符合本规程和现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的规定，环氧沥青混合料应满足材料需求方的要求；

3. 浇注式沥青混合料的温度应直接从专用搅拌运输车中读取，并逐车检验，符合本规程的规定。

4. 环氧沥青混合料每车的温度都必须进行记录，以确定容许施工时间。

表10.2.4-3  防腐层、防水粘结层、缓冲层材料现场试验项目与检查频率

| 类型及组成 | 材料试验 | 现场试验 |
| --- | --- | --- |
| 防 水 粘 结 层 | 环氧树脂防水粘结层 | 项目 | 环氧树脂 | 碎石 | 环氧树脂 | 碎石（有碎石时） |
|  |  |  | 拉伸强度、断裂延伸率 | 粒径分布、含水量 | 粘结强度 | 洒布量 | 碎石撒布量 |
|  |  | 频率 | 1次/1天 | 1次/天 | 每洒布段检查6点 | 每洒布段检查6点 | 每施工段 |
|  | 甲基丙烯酸树脂防水粘结层 | 甲基丙烯酸树脂 | 项目 | 拉伸强度、断裂伸长率 | 粘结强度 | 洒布量 | 均匀性 |
|  |  |  | 频率 | 1次/天 | 每洒布段检查6点 | 每洒布段检查6点 | 随时 |
| 防 水 粘 结 层 | 甲基丙烯酸树脂防水粘结层 | 反应性粘结剂 | 项目 | — | — | 洒布量 | 均匀性 |
|  |  |  | 频率 | — | — | 每洒布段检查6点 | 随时 |

续表10.2.4-3  防腐层、防水粘结层、缓冲层材料现场试验项目与检查频率

| 类型及组成 | 材料试验 | 现场试验 |
| --- | --- | --- |
| 防 水 粘 结 层 | 溶剂型沥青粘结剂防水粘结层 | 项目 | 固含量 | 粘结强度 | 洒布量 | 均匀性 |
|  |  | 频率 | 1次/天 | 每洒布段检查6点 | 每洒布段检查6点 | 随时 |
|  | 环氧沥青防水粘结层 | 项目 | 拉伸强度、断裂延伸率 | 粘结强度 | 洒布量 | 均匀性 |
|  |  | 频率 | 1次/天 | 每洒布段检查6点 | 每洒布段检查6点 | 随时 |
| 缓冲 层、防水粘结应力吸收层 | 热熔改性沥青 | 项目 | 针入度、软化点、延度 | 粘结强度 | 洒布量 | 均匀性 |
|  |  | 频率 | 1次/天 | 每洒布段检查6点 | 每洒布段检查6点 | 随时 |
|  | 改性沥青砂胶 | 项目 | 沥青 | 厚度 |
|  |  |  | 针入度、软化点、延度 |  |
|  |  | 频率 | 1次/天 | 3点/1000m2 |
|  | 高粘及高粘高弹改性沥青 | 项目 | 针入度、软化点、延度 | 粘结强度 | 洒布量 | 均匀性 |
|  |  | 频率 | 1次/天 | 每洒布段检查6点 | 每洒布段检查6点 | 随时 |
| 粘 层 | 改性乳化沥青 | 项目 | 蒸发残留物含量、 蒸发残留物针入度、软化点 | 洒布量 | 均匀性 |
|  |  | 频率 | 1次/洒布段 | 每洒布段检查6点 | 随时 |
| \ | 环氧 沥青 | 项目 | 拉伸强度、断裂延伸率 | 洒布量 | 均匀性 |
|  |  | 频率 | 1次/天 | 每洒布段检查6点 | 随时 |

10.3  质量检查与验收

10.3.1  桥面铺装层施工应按建设工程有关规定下达开工令后方可开工。

10.3.2  施工过程中，施工单位应按本规程和现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的有关规定进行自检。监理单位应按《建设工程监理规范》规定进行旁站、巡视和平行检验，对施工工序质量如实评定和签认，并形成文件；当发现有质量缺陷等异常情况时，应加密检查。

10.3.3  钢桥面预处理检查频率和质量要求应符合表10.3.3的规定，由操作人员自检、互检，质检员专检，合格后报监理或业主确认，否则不能转序、交付。混凝土桥面板预处理结果应全面检测，保证混凝土桥面板无浮浆和灰尘，无破损和松散，露出骨料，干燥、平整。

表10.3.3  桥面预处理质量检查频率和质量要求

| 工序 | 项目 | 质量要求 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除油 | 油污、杂质 | 清除可见油污 | 全面 | GB/T 13312 |
| 喷砂 | 清洁度 | Sa2.5级 | 6点/2000m2 | GB/T 8923 |
|  | 粗糙度 | (50～100)μm | 6点/2000m2 | GB/T 6062或 GB/T 13288.2 |
| 喷漆 | 膜厚 | (60～80)μm | 6点/2000m2 | GB/T 4956 |
|  | 结合力 | ≥5MPa，（25℃） | 6点/2000m2 | GB/T 5210 |
|  | 外观 | 颜色达到色卡要求，漆膜无流挂、针孔、气泡、裂纹、脱皮等缺陷 | 全面 | 目测 |

10.3.4  高韧性轻集料混凝土与剪力钉、钢筋网组成的功能调联层，剪力钉焊接质量可按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB/T50205规定进行评定，钢筋网和高韧性轻集料混凝土质量验收应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定执行。

1高韧性轻集料混凝土拌合物的检验应按下列要求进行：

1）检验拌合物各组成材料的称量是否与配合比相符。同一配合比每台班不得少于一次；

2）检验拌合物的坍落度或维勃稠度以及表观密度，每台班每一配合比不得少于一次。

2高韧性轻集料混凝土强度的检验应按下列要求进行，其检验评定方法应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107的规定执行。

1）每100盘，且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次；

2）每一工作班拌制的同配合比混凝土不足100盘时，取样次数不得少于一次。

3 混凝土的干表观密度和弯曲韧性指数的检验应按下列要求进行，其检验结果：干表观密度的平均值不应超过配合比设计值的+3%，弯曲韧性指数I20的平均值应不小于15。

1）连续生产的预拌混凝土搅拌站，对同配合比的混凝土，每月不得少于四次；

2）单项工程，每100m3 混凝土的抽查不得少于一次，不足者按100m3 计。

10.3.5  普通改性沥青混合料、浇注式沥青混合料、环氧沥青混合料、高粘高弹改性沥青SMA、高弹改性沥青SMA、高粘高弹改性沥青OGFC，质量验收应按现行国家标准《沥青路面施工及验收规范》GB50092的规定执行。

1. 混合料铺筑现场应对混合料质量及施工温度进行观测，随时检查厚度、压实度和平整度，并逐个断面测定成型尺寸。

2. 对结构层厚度进行控制时，除应在摊铺及压实时量取，并量钻孔试件厚度外，还应检验由每一天的沥青混合料总量与实际铺筑的面积计算出的平均厚度。

3. 施工压实度的检查应以钻孔法为准。用核子密度仪检查时应通过与钻孔密度的标定关系进行换算，并应增加检测次数。

10.3.6  桥面沥青铺装层施工除应按现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定执行外，还应按表10.3.5实施质量控制。

表10.3.5  桥面铺装层质量检查频率和质量要求

| 检查项目 | 检查频率 | 质量要求或允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观及接缝 | 随时 | 表面密实均匀、接缝顺直平整 | 目测 |
| 压实度 | SMA | 1点/500m2 | 最大理论密度的94% | T0922/25或按碾压吨位与遍数控制或无核密度仪过程检测 |
|  | AC |  | 最大理论密度的93% |  |
|  | 环氧沥青混合料 |  | 最大理论密度的97% |  |
| 厚度 | 上层 | 随时 | 设计值的 | –8% | 插入法 |
|  | 总铺装层 | 随时 | 设计值的 | –5% | T 0912 |
| 铺装组合体粘结强度 | 1点/5000m2 | 反应性树脂防水层结构 | (25±2)℃ | ≥2.0 MPa | 附录D |
|  |  | 浇注式沥青防水层结构 | (25±2)℃ | ≥1.0MPa |  |
|  |  | 沥青类防水层结构 | (25±2)℃ | ≥0.5MPa |  |
|  |  | 环氧沥青防水层结构 | (25±2)℃ | ≥2.0MPa |  |
| 平整度 （最大间隙） | 上层 | 随时 | 3mm | T 0931 |
|  | 下层 | 随时 | 5mm |  |
| 平整度 （标准差） | 上层 | 连续测定 | 1.5 | T 0932 |
|  | 下层 | 连续测定 | 1.8 |  |
| 路表渗水系数，不大于 | 1点/200 m，每点3处取平均值 | 200ml/min（AC、SMA）,浇注式沥青混合料、环氧沥青混合料要求不渗水 | T 0971 |
| 横坡度 | 每个断面 | ±0.3% | T 0911 |

注：1. 试验方法按照本规程和现行行业标准《公路路基路面现场测试规程》JTG E60规定的方法执行。

2.下层平整度要求不适用于浇注式沥青混合料铺装下层.

10.3.7  桥面铺装完工后，表面应平整、坚实，不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗集料集中等现象；不得有明显轮迹；接缝应紧密平顺；面层与缘石及其他构筑物应接顺，不得有积水现象。

11.3.8  桥面沥青铺装层竣工时应检查验收厚度、压实度、平整度、渗水系数、构造深度、摩擦系数等相关技术参数。检查验收应采取随机取样的方法，对全桥进行检查，其频率和检查结果应符合表10.3.8的规定。

表10.3.8  桥面沥青铺装交工检查验收和质量要求

| 检查项目 | 检查频率 | 质量要求或允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压实度代表值 | SMA | 1点/2000m2 | 最大理论密度的94% | T 0922/25 |
|  | AC |  | 最大理论密度的94% |  |
|  | 环氧沥青混合料 |  | 最大理论密度的97% |  |
| 上层 厚度 | 代表值 | 5点/1000m2 | 设计值的 | –10% | T 0913或地质雷达连续测定 |
|  | 极值 |  | 设计值的 | –20% |  |
| 总铺装层厚度 | 代表值 | 5点/1000m2 | 设计值的 | –8% |  |
|  | 极值 |  | 设计值的 | –15% |  |
| 平整度 | 标准差 | 全线连续 | ≤1.5mm | T 0932 |
|  | 最大间隙 | 全线连续 | ≤3mm | T 0931 |
| 路表渗水系数 | 1点/200m，每点3处取平均值 | ≤200ml/min（SMA或AC沥青混合料） 环氧沥青混合料要求基本无渗水 | T 0971 |
| 宽度 | 每10m一个断面 | –2cm | T 0911 |
| 横坡度 | 每10m一个断面 | ±0.3% | T 0911 |
| 抗滑构造深度 | 5点/200m | 满足设计要求 | T 0961/62/63 |
| 摩擦系数 | 5点/200m | 满足设计要求 | T 0964/65 |

注：1.当铺装面积不足5000m2时，应以每侧钻芯1点取压实度、厚度；

2.试验方法按照现行行业标准《公路路基路面现场测试规程》JTG E60规定的方法执行。

10.3.9  检查与验收应以每一侧行车道为一评定路段。

1、施工单位应根据表10.3.8随机选择测点，对全桥面进行自检测定，将单个测定值与表中的要求值进行比较计算合格率，并计算平均值、标准差变异系数。

2、施工中同步检查的钢桥面清洁度、防水粘结层厚度、各层之间的粘结强度、碎石撒布量、组合铺装结构过渡层，沥青铺装层厚度、压实度、横坡度、沥青用量、混合料、级配等检查结果，也用作桥面铺装层的质量评定。

10.3.10  桥面铺装层自检合格后，施工单位应根据建设工程竣工文件编制的规定，编制施工总结报告，绘制竣工图，整理施工原始记录、试验数据等质量检验评定资料，申请交工验收。

10.3.11  工程竣工验收合格后，施工单位应按签署的工程质量保修书要求和规定，在质保期内负责维修保养。质量保修期的期限根据国家建设工程规定或招标文件要求确定。

## 附录A环氧沥青混合料配合比设计方法

- A.1 材料要求

- A.1.1定义

- 粗集料—大于2.36mm筛孔的集料。

- 细集料—通过2.36mm筛孔的集料。

- A.1.2 集料

- 铺装用的集料首先必须满足《公路工程集料试验规程》JTG E42—2005中对应于“高速公路”的所有要求，集料应采用干净、坚硬、耐磨的非酸性矿料，90%以上的集料有一个以上破碎面。

## A.1.3 矿物填料

- 矿物填料采用石灰石粉，至少含90%的碳酸钙，不含活性石灰。

## A.1.4 级配

## 环氧沥青混合料级配范围应符合表6.4.1的规定。

## A.1.5 沥青

## 应使用符合本规程表4.2.1规定的环氧沥青作为桥面铺装用结合料环氧沥青。

- A.2 矿料配合比计算

- A.2.1利用各种矿料的筛分级配计算环氧沥青混合料的配合比例，合成的矿料级配应符合表6.4.1的规定。

- A.2.2 应使包括0.075mm、2.36mm和4.75mm在内的较多筛孔的通过率接近设计级配范围的中限。

- A.2.3 合成的级配曲线应接近连续，不得有过多的犬牙交错，当经过再三调整，仍有两个以上的筛孔超过级配范围时，应对原材料进行调整或更换原材料重新进行设计。

- A.3 沥青设计用量确定

A.3.1根据实践经验，估计适宜的沥青用量（或油石比）。以估计沥青用量为中值，按0.5%间隔变化，取5个不同的沥青用量并在供应商要求的温度下拌合环氧沥青混合料，采用双面各击实50次的方法成型马歇尔试件，将同一油石比下成型的试件分为两组，一组为固化试件，另一组为未固化试件。

A.3.2 按规定方法测定环氧沥青混合料马歇尔试件的最大理论密度。对于不要求固化的试件，在成型完毕待试件冷却后，进行马歇尔密度、马歇尔稳定度及流值试验；对于要求固化的试件，试件成型完毕即放入120℃环境箱内养护固化4h。试件养护完毕后，置于室温中自然冷却，按现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTJ 052-2000的有关规定测试环氧沥青混合料的技术指标。

A.3.3 对照本规程表6.4.2的规定，确定满足环氧沥青混合料技术要求的沥青用量范围，确定混合料的最佳沥青用量。

- A.4 混合料性能检验

A.4.1 高温性能：利用确定的矿料级配和最佳沥青用量制作车辙试验试件，在规定温度（60℃或70℃）和压力（0.7MPa）条件下检验高温抗车辙能力。当车辙动稳定度不符合表6.4.2规定时，应重新对矿料级配或沥青用量进行设计。

A.4.2 劈裂试验：利用确定矿料级配和最佳沥青用量制作劈裂试验试件，按现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTJ 052-2000的有关规定进行混合料的劈裂试验。当劈裂强度不符合表6.4.2的规定时，应重新对矿料级配或沥青用量进行设计。

A.4.3 低温弯曲试验：利用确定矿料级配和最佳沥青用量制作低温弯曲试验试件，按现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTJ 052-2000的有关规定进行低温弯曲试验。当低温弯曲应变不符合表6.4.2的规定时，应重新对矿料级配或沥青用量进行设计。

- A.5 配合比设计报告

A.5.1 确定目标配合比后，应及时出具配合比设计报告。

A.5.2 配合比设计报告应包括工程设计级配范围选择说明、材料品种选择与原材料质量试验结果、矿料级配、最佳沥青，以及各项体积指标、配合比设计检验结果等。试验报告的矿料级配曲线应按规定的方法绘制。

A.5.3 报告中宜列出最佳沥青用量以外其他沥青用量条件下的各项试验结果。

## 附录B 浇注式沥青混合料配合比设计方法

B.1  一般规定

B.1.1  浇注式沥青混合料的配合比设计应包括目标配合比设计、生产配合比设计及生产配合比验证三个阶段，通过配合比设计决定沥青混合料的材料品种、矿料级配及沥青用量。

B.1.2  浇注式沥青混合料配合比设计的试验方法应遵照现行试验规程及本规程附录中补充的试验方法执行。混合料拌和须模拟实际生产情况采用人工或小型沥青混合料拌和机拌和。

B.1.3  浇注式沥青混合料的配合比设计采用贯入度及流动性作为控制指标，并用低温弯曲试验检验其抗裂能力。

B.1.4  经配合比设计的浇注式沥青混合料性能应符合本规程表7.5.2-1、表7.5.2-2的规定。

B.2  材料要求

B.2.1  按工程实际要求和试验规程规定选取沥青及矿料试样，应具有足够的数量和代表性，各项指标应按本规程及相关规程试验方法进行检验评定。当检验不合格时，不得用于实际工程。

B.2.2  应对粗集料、细集料、砂、填料进行筛分，得出各种矿料的筛分级配，测定各种集料、填料及沥青的相对密度。

B.3  矿料配合比计算

B.3.1  利用各种矿料的筛分级配计算浇注式沥青混合料的配合比例，合成的矿料级配应符合表7.3.1-1浇注式沥青混合料的矿料级配范围要求。

B.3.2  应使包括0.075mm、2.36mm、4.75mm在内的较多筛孔的通过率接近设计级配范围的中限。

B.3.3  合成的级配曲线应接近连续，不得有过多的犬牙交错，当经过再三调整，仍有两个以上的筛孔超过级配范围时，应对原材料进行调整或更换原材料重新进行设计。

B.3.4 选择三种级配，级配之间的差异以2.36mm 通过率的不同来体现；根据实践经验，选取一种适宜的油石比拌制浇注式沥青混合料，测试其流动性。

B.3.5流动性满足要求时测量其贯入度及贯入度增量，确定最佳级配；流动性不满足时该级配予以舍弃。当三种级配均不能满足要求时需从B.3.3 重新进行调整级配。

B.4  沥青设计用量确定

B.4.1   以上述B.3.4 中选用的沥青用量为中值，按±0.3%变化，取3个不同的沥青用量计算配合比，用小型机械拌和浇注式沥青混合料，按规定的试验方法测定试件流动性、贯入度及贯入度增量。

B.4.2  列出各种沥青用量下浇注式沥青混合料对应的流动性、贯入度及贯入度增量，对照本规范表7.3.1-2 浇注式沥青混合料技术要求，确定满足流动性、贯入度及贯入度增量要求的沥青用量。

B.5  配合比设计检验

B.5.1  低温弯曲性能检验：利用确定的沥青用量和集料配合比拌和浇注式沥青混合料，制作弯曲试件并按本规程及《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011中相关方法进行低温弯曲试验。当低温弯曲应变不符合表7.3.1-2的要求时应重新进行级配和沥青用量的设计。

B.6  配合比设计报告

B.6.1  确定目标配合比后，应及时出具配合比设计报告。

B.6.2  配合比设计报告应包括工程设计级配范围选择说明、材料品种选择与原材料质量试验结果、矿料级配、最佳沥青，以及各项体积指标、配合比设计检验结果等。试验报告的矿料级配曲线应按规定的方法绘制。

B.6.3  报告中宜列出最佳沥青用量以外其它沥青用量条件下的各项试验结果。

## 附录C 高韧性轻集料水泥混凝土配合比设计方法

C.1 一般规定

B.1.1高韧性轻集料水泥混凝土的配合比设计主要应满足抗压强度、密度和稠度的要求，并以合理使用材料和节约水泥为原则。

B.1.2 高韧性轻集料水泥混凝土的配合比应通过计算和试配确定。混凝土试配强度应按下式确定：

fcu,o ≥ fcu,k +1.645σ………………………………………（C.1.2）

式中：fcu,o ——高韧性轻集料水泥混凝土的试配强度（MPa）；

fcu,k ——高韧性轻集料水泥混凝土立方体抗压强度标准值（即强度等级）（MPa）；

σ——高韧性轻集料水泥混凝土强度标准差（MPa），取6.0。

C.1.3 高韧性轻集料水泥混凝土配合比中的轻集料宜采用同一品种的轻集料。

C.1.4在高韧性轻集料水泥混凝土配合比中加入的化学外加剂、矿物掺和料、钢纤维的品种、掺量和对水泥的适应性，必须通过试验确定，应满足设计强度、密度、稠度、弯曲韧性指数等指标的要求。

C.2 设计参数选择

C.2.1 不同试配强度的高韧性轻集料水泥混凝土的水泥用量可按表C.2.1 选用。

表 C.2.1 高韧性轻集料水泥混凝土的水泥用量（kg/m3）

| 混凝土试配强度（MPa） | 轻集料密度等级 |
| --- | --- |
| 强度（MPa） | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 40～50 | 420～500 | 430～530 | 420～520 | 410～510 |
| 50～60 | 420～500 | 450～550 | 440～540 | 430～530 |

C.2.2 高韧性轻集料水泥混凝土水胶比根据稠度（坍落度或维勃稠度）、抗压强度等确定，水胶比不宜超过0.4%，计算水胶比的用水量为净用水量。高韧性轻集料水泥混凝土总用水量为净用水量与预湿后轻集料中的含水量的和。

C.2.3 高韧性轻集料水泥混凝土的砂率宜为35%~45%。

C.2.4 纤维体积掺量宜为0.5%~1.5%。

C.2.5 聚合物掺量宜2kg/m3~20kg/m3。

C.3 配合比计算与调整

C.3.1计算按下列步骤进行：

1 根据设计要求的高韧性轻集料水泥混凝土的强度等级、密度等级和混凝土的用途，确定粗细集料的种类和粗集料的最大粒径；

2 测定粗集料的堆积密度、颗粒表观密度、筒压强度和吸水率，并测定细集料的堆积密度和相对密度；

3 按本规程C.1.2条计算混凝土试配强度；

4 按本规程C.2.1条选择水泥用量；

5 根据制品生产工艺和施工条件要求的混凝土稠度指标，按经验选取净用水量；

6 按下列公式计算粗细集料的用量：

…………………………（C.3.3-1）

ms=Vs×ρs   ………………………………………………（C.3.3-2）

…………………………（C.3.3-3）

ma=Va×ρap ………………………………………………（C.3.3-4）

式中：Vs ——每立方米混凝土的细集料绝对体积（m3）；

ma、ms ——每立方米混凝土的粗细骨料的用量（kg）；

mc ——每立方米混凝土的水泥用量（kg）；

mwn ——每立方米混凝土的净水用量（kg）；

Sp ——砂率（%）；

ρc ——水泥的相对密度，可取=2.9～3.1；

ρw ——水的密度，可取ρw =1.0；

Va ——每立方米混凝土的轻粗集料绝对体积（m3）；

ρs ——细集料密度，采用普通砂时，为砂的相对密度，可取ρs =2.6；

ρap ——轻粗集料的颗粒表观密度（kg/m3）。

C.3.2 掺粉煤灰的高韧性轻集料水泥混凝土应按下列步骤进行：

1 基准高韧性轻集料水泥混凝土的配合比计算应按本规程C.3.1 条步骤进行；

2 根据基准高韧性水泥混凝土水泥用量（mco）和选用的粉煤灰取代水泥百分率（βc），按下式计算掺粉煤灰的高韧性轻集料水泥混凝土的水泥用量（mco）：

mc =mco(1-βc)……………………………………（C.3.2-1）

3 根据所用粉煤灰级别和混凝土的强度等级，粉煤灰的超量系数（δc）可在1.2～2.0范围内选取，并按下式计算粉煤灰掺量（mf）

m =δc (mco - mc)……………………………………（C.3.2-2）

4 分别计算每立方米掺粉煤灰的高韧性轻集料水泥混凝土中水泥、粉煤灰和细集料的绝对体积。按粉煤灰超出水泥的体积，扣除同体积的细集料用量；

5 用水量保持与基准高韧性水泥混凝土相同，通过试配，以符合稠度要求来调整用水量；

6 配合比的调整和校正方法按C.3.3条。

C.3.3 计算出的高韧性轻集料水泥混凝土配合比必须通过试配予以调整，配合比的调整应按下列步骤进行：

1 以计算的高韧性轻集料水泥混凝土配合比为基础，再选取与之相差±10%的相邻两个水泥用量，用水量不变、聚合物用量不变。砂率相应适当增减，分别按三个配合比拌制混凝土拌和物。测定拌和物的稠度，调整用水量，以达到要求的稠度为止；

2按校正后的三个混凝土配合比进行试配，检验混凝土拌和物的稠度和振实湿表观密度，制作确定混凝上抗压强度标准值的试块，每种配合比至少制作一组；

3标准养护28d后，测定混凝土抗压强度和干表观密度。最后，以既能达到设计要求的混凝土配制强度和干表观密度又具有最小水泥用量的配合比作为选定的配合比：

4 对选定配合比进行质量校正。其方法是先按公式C.3.4-1计算出高韧性轻集料水泥混凝土计算湿表观密度，然后再与拌和物的实测振实湿表观密度相比，按公式C.3.4-2计算校正系数：

ρcc=ma+ms+mc+mf+mwt+mst+mj   …………………………………（C.3.3-1）

…………………………………（C.3.3-2）

式中： ——校正系数；

ρcc ——按配合比各组成材料计算的湿表观密度（kg/m3）；

ρco ——混凝土拌和物的实测振实湿表观密度（kg/m3）；

ma、ms、mc、mf、mst、mj、mwt ——分别为配合比计算所得的粗集料、细集料，水泥、粉煤灰、钢纤维、聚合物用量和总用水量（kg/m3 ）。

5 选定配合比中的各项材料用量均乘以校正系数即为最终的配合比设计值。

## 附录D 桥面铺装粘结强度试验方法

D.1  目的与试验范围

D.1.1  本方法适用于测定和评价防水层（粘结层）与桥面板之间的粘结强度（图D.1-a），也适用于沥青混合料与下卧层之间的粘结强度（图D.1-b）。

D.1.2  粘结强度的拉伸速率采用10mm/min。试验温度根据试验具体要求确定，通常采用的试验温度为0℃、10℃、25℃、45℃和60℃，并应在报告中注明。

a 防水粘结层与钢板                     b 混合料与下卧层（钢板+防水粘结层）

D  防水粘结层与混凝土板            d 混合料与下卧层（混凝土板+防水粘结层）

图D.1 粘结强度试验方法示意图

D.2  试验仪具

D.2.1  拉拔仪：能按照规定拉伸速度拉伸试件，且拉伸时无明显振动和偏心的拉拔仪均可使用。

D.2.2  拉头：采用不锈钢或黄铜制作，其尺寸可根据设备要求或测试要求选择。可采用直径为20mm（用于图D.1-a）、50mm或100mm（用于图D.1-b）的拉头，并在报告中注明。

D.3  试验步骤

D.3.1  准备工作

1  钢板喷砂处理，按照标准GB8923-88检测除锈要求：清洁度Sa2.5，粗糙度符合规定要求。

2  按照材料供应商提供的标准施工方法及用量在喷砂钢板上成型防水层（粘结层），并按要求养生。

3  按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011中T0703的方法制作沥青混合料试件。

4  对于图D.1-a，将拉头底部涂布一层环氧树脂，并粘附在需测试试件顶面，待环氧树脂完全固化后，用刀具沿拉头边沿小心切割至防水层（粘结层）至钢板表面，并进行下步试验。

5  对于图D.1-b，将粘附好拉头的试件，采用钻芯机钻芯，要求钻芯处露出钢板表面，芯样表面和拉头底部涂布环氧树脂，将拉头粘附于芯样上，待环氧树脂完全固化后，进行下步试验。

D.3.2  试验步骤

1  将拉拔仪和保温后的试件一起置于恒温箱中进行试验。

2  开动拉拔仪进行拉拔测试，试验过程中，应保持温度在规定范围内。

3  试件拉断时，读取拉拔力数值，并注意观察断裂面情况。

D.4  报告

按照记录下来的拉拔力F和拉头底面面积S按下面公式计算拉拔强度

………………………………………………（D.4）

式中：—拉拔强度，MPa；

—试验拉拔力，N；

—拉头底面面积，mm2；

对于同一批试件，平行试验不得少于5个；对于现场试验，不得少于3个。单个试件的试验结果，其允许误差不超过平均值的20%，超过此误差范围的试验结果应舍弃。试验后应仔细观察断裂面产生的位置（即破坏界面的结构层位及其所处的位置），包括以下几个方面，并详细记录，在报告中注明：

（1）破坏面可能出现在拉头与铺装层间、铺装层内和铺装层与防水层（粘结层）间、防水层内部、防水层与钢板间等部位。

（2）在混合料内部断裂或沥青铺装层之间脱层的情况应该视为粘结强度大于测试值。

（3）若破坏面出现在铺装层与防水层（粘结层）间，或防水层（粘结层）与钢板间，应描述粘结层被拉脱的面积占整个粘结层试验面积的百分比。

## 附录E 浇注式沥青混合料流动性试验方法

E.1  目的与试验范围

本方法用于测定浇注式沥青混合料施工和易性，以判定浇注式沥青混合料的施工和易性为目的，适于试验室和现场配合比设计和品质管理。

E.2  试验仪具

E.2.1  流动性试验容器，如图E.2所示；

E.2.2  落锤：铜制，重为995g，其形状和尺寸见图E.2；

E.2.3  温度计：量程为300℃，用以量取混合料的温度；

E.2.4  支架：固定落锤，尺寸见图E.2

图E.2  流动性试验器

E.3  试验步骤

E.3.1  混合料的拌和

将按规定温度（230℃±5℃）烘干后的各种规格矿料投入搅拌锅并加入沥青后搅拌约6min后，放入加热后的矿粉，再搅拌约40 min ~50min，拌和温度设定为210℃~260℃。

E.3.2  试验顺序

1  将拌和好的试样沿桶的边沿注入桶内，达到试样的目标温度后。将支架立于桶的边沿，落锤通过支架的导孔垂直置于试样表面的正中央；

2  放下锤，同时按下秒表，记录落锤上两个刻度线通过导孔的时间间隔，即为该混合料的流动性，同时记录下试样此时的温度；

3  测出210℃~260℃范围内3~4个不同温度下的流动性；

4  施工时的流动性测试是测量从浇注式专用运输车中放出混合料的温度和该温度下的流动性。

E.4  报告

1  绘制出温度与流动度之间的关系曲线，求出240℃时混合料的流动性；

2  在试验报告中注明沥青混合料的类型、试验温度及测定的流动性。

## 附录F 浇注式沥青混合料贯入度试验方法

F.1  目的与试验范围

贯入度试验用于测定和评价浇注式沥青混合料的高温稳定性，进行混合料的配合比设计及品质管理试验。

F.2  试验仪具

F.2.1  试模：(70.7±1)mm×(70.7±1)mm×(70.7±1)mm的钢制试模若干。

F.2.2  贯入度试验器

1  加载砝码：荷载为(52.5±1)kgf或者（515.0±9.81）N；

2  贯入杆：钢制，直径为25.2mm，底面平整光滑；

3  百分表：用于测量贯入量；

4  恒温水浴控制器件：提供温度恒定的水浴。

图F.2.2  贯入度试验仪器

F.2.3  温度计：50℃和100℃的温度计各一支

F.2.4  拌和锅

F.3  试验步骤

F.3.1  试件制作

1  按规定的温度及时间拌和浇注式沥青混合料；

2  将拌和好的混合料均匀地灌入试模，使试模中混合料顶部中间的部分稍微凸出一点，使之冷却后形成比较平整表面；

3  室温下将试件放在平台下静置，自然冷却。

F.3.2  试验顺序

1  将按规定冷却静养的试件脱模，使试样的侧面作为测试面并重新将试件装入试模中；

2  将试模和试件一起放入预先设定温度下的水浴中保温60 min；

3  将贯入杆垂直下伸到试件表面的中央，并使其与试件表面接触；

4  放下贯入杆，同时按动秒表开始计时，初加荷载为2.5kgf（24.5N）（为贯入杆和承重平台的重量），读取10min时百分表的读数（贯入量）；

5  固定贯入杆，将该荷载下10min时的百分表读数调整为零，在没有冲击力的情况下，将50kgf（490.5N）的荷重砝码放在承重台上，记录1 min，2 min，3 min，5 min，10 min，20 min，30 min和60 min时百分表的读数（贯入量）。

F.4  结果整理

30 min时的贯入量值为该试件的贯入度，60 min时的贯入量与30 min时的贯入量之差为贯入度增量，2次测定的偏差不能超过0.1mm。

F.5  报告

应在报告中注明混合料的类型、试验温度以及1min、2 min、3 min、5 min、10 min、20 min、30 min和60 min的贯入量，计算并列出贯入度及贯入度增量。

## 附录G 防水粘结材料低温柔性试验方法

G.1  目的与试验范围

G.1.1  本方法适用于测定溶剂型沥青橡胶粘结剂环氧防水层等材料在低温下的抗裂和柔韧性能。

G.1.2  试验温度根据具体要求确定，通常采用的试验温度为0℃、–5℃、–10℃、–15℃和–20℃，并应在报告中注明。

G.2  试验仪具

G.2.1  薄铝片：采用铝制材料做成，厚度为3mm~5mm。

G.2.2  圆筒：采用不锈钢或黄铜制作，外径为20mm，见图G.2.2。

图G.2.2  低温弯曲试验仪具(单位:mm)

G.3  试验步骤

G.3.1  准备工作

1  按照材料供应商提供的标准施工方法（人工涂布或机械喷涂）和标准用量在薄铝片上成型防水层薄膜。

2  将成型好的试件，按照材料供应商的要求，在标准条件下进行养护。

3  将养生好的试件，存放于规定温度下保温2个小时。同时需将圆筒也放入相同的温度下保温。

4  保温时间结束后，可进行低温弯曲试验。

G.3.2  试验步骤

1  将试件在设定温度下沿外径为20mm的圆筒弯曲180度，并观察防水层（粘结层）薄膜的裂纹状况。

2  采用人工弯曲的方法进行低温弯曲试验，每个试件应在5秒钟内完成。若有必要，试验全过程宜在低温环境箱中完成。

G.4  报告

记录好试验温度，同时对防水层（粘结层）的裂纹状态进行准确的文字表述。

## 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

## 引用标准名录

                - 《纤维混凝土试验方法》CECS 13-2009

                - 《纤维混凝土结构设计与施工规程》CECS 38-2004

                - 《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007

                - 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596-2005

                - 《混凝土外加剂》GB 8076-2008

                - 《轻集料及其试验方法 第1部分：轻集料》GB/T 17431.1-2010

                - 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2008

                - 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009

                - 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

                - 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

                - 《城市桥梁桥面防水工程技术规程》CJJ 139-2010

                - 《城镇道路路面设计规范》CJJ 169-2012

                - 《轻骨料混凝土技术规程》JGJ 51-2002

                - 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011

                - 《混凝土用水标准》JGJ 63-2006

                - 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011

                - 《公路沥青路面施工技术规范》JTG E30-2005

                - 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E42-2005

                - 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005

                - 《沥青路面用聚合物纤维》JT/T 534-2004

                - 《公路钢箱梁桥面铺装设计与施工技术指南》交公便字【2006】274号

                - 《美国材料与试验协会其它各种材料(石油产品，低强塑料等)测试标准》ASTM D

                - 《日本工业标准——化学类》JIS K

中华人民共和国行业标准

城镇桥梁沥青混凝土铺装层

施工技术规程

CJJ/T×-20××

## 条文说明

1 总则

本章规定了制定本规程的目的、适用范围、主要内容。桥面铺装工程的设计与施工除应遵守本规程规定外，本规程未做明确规定的，应参照国家颁布的现行有关标准、规范执行。

桥面铺装技术仍然有许多技术问题需要解决，铺装性能亟需提高，本规程鼓励新技术、新材料、新工艺、新设备的研究与应用，坚持积极、稳妥的原则。

2 术语和符号

本章节对铺装层及桥面铺装常用材料以及一些新材料、新技术进行了定义和统一。

关于铺装各层的术语和功能，各国不完全相同，也并不是所有体系的铺装结构都必须具备所有的层次。例如，在日本钢桥面铺装部分结构方案中没有缓冲层和防腐层；应用于南京第二长江大桥的环氧沥青混凝土方案中没有缓冲层；用于我国江阴长江大桥和香港青马大桥的铺装方案为英国的沥青玛碲脂混凝土方案，没有铺装下层，但设有防水层（缓冲层）、粘结层和防腐层。考虑到各层次定义、功能区分的统一以及不同桥面的铺装要求，在某些情况下，各种结构方案可以对一些层次进行取舍。

此外界面功能层材料种类较多，对于某些材料并不具有单一性能。例如：高粘高弹沥青作为界面功能层时，其具有防水、粘结和吸收应力的作用，在桥面铺装中设置该层，可认为兼顾了防水粘结层和吸收荷载的作用，则无必要进行严格的区分而同时设置防水粘结层和缓冲层。

3 桥面铺装层结构组合

3.1.2防腐、防水和粘结的功能是从整个铺装结构体系层面上统筹考虑的，并不一定需要一种功能对应选择一种材料，应选择较少材料（层次）的组合，使组合结构的综合性能满足要求。

3.2.1桥面铺装材料特别是钢桥面铺装材料，近20年来，国内外均展开了大量的研究，开发出许多性能优异的铺装材料，在本节中主要介绍了应用较为广泛、成功案例较多、施工应用经验较为成熟的几种材料。

3.3.2表3.3.2-1、3.3.2-2中所列典型铺装方案是在总结我国近年来桥面铺装研究成果及工程应用经验的基础上，结合国外常用铺装结构层材料类型而提出的，已在国内实际工程中得到广泛应用，供设计、施工人员参考。钢桥面典型铺装结构示例见图3.3.2-1、3.3.2-2、3.3.2-3,、3.3.2-4，混凝土桥面典型铺装结构示例见图3.3.2-6.

1环氧沥青混凝土钢桥面板铺装结构（图3.3.2-1），包括双层同质和双层异质两种铺装结构。

| （a）双层同质钢桥面板铺装结构 | （b）双层异质钢桥面板铺装结构 |
| --- | --- |

图3.3.2-1  环氧沥青混凝土钢桥面铺装结构

2浇注式沥青混凝土钢桥面板铺装结构（图3.3.2-2、3.3.2-3），一般采用双层异质铺装结构。

| 图3.3.2-2 浇注式沥青混凝土钢桥面板铺装结构I | 图3.3.2-3 浇注式沥青混凝土钢桥面板铺装结构II |
| --- | --- |

3功能调联层与SMA复合铺装结构（图3.3.2-4）。

图3.3.2-4 功能调联层与SMA复合铺装结构

4混凝土桥面铺装典型结构（图3.3.2-5）。

| （a）I型铺装结构 | （b）II型铺装结构 |
| --- | --- |

| （c）Ⅲ型铺装结构 | （d）IV型铺装结构 |
| --- | --- |
| （e）V型铺装结构 图3.3.2-5 混凝土桥面铺装典型结构 |

3.3.3表3.3.3中各项材料在国内外均有较多的成熟应用案例。

丙烯酸防腐漆、甲基丙烯酸甲酯树脂、丙烯酸树脂粘结剂三种材料通常配合使用，分别起到防腐层、防水层和粘结层的作用。

丙烯酸防腐漆通常指以丙烯酸树脂为主基料，配以改性树脂、颜料、填料、助剂、溶剂等组成的防腐漆。

甲基丙烯酸甲酯树脂通常由甲基丙烯酸甲酯、改性树脂、颜填料、助剂等组成，经引发剂引发而固化形成具有防水性能涂膜的涂料。

丙烯酸树脂粘结剂通常指含有丙烯酸树脂成分的溶液，其在自然环境下固化成膜，并在较高温度环境下进一步固化产生较高粘结强度，通常起到甲基丙烯酸甲酯树脂与沥青混合料层间粘结的作用。

3.3.5钢桥面铺装层采用功能调联层、高粘高弹改性沥青防水粘结应力吸收层和高粘高弹改性沥青SMA组合结构时，功能调联层宜采用高韧性轻集料混凝土，以提高铺装层的抗弯拉疲劳开裂性能，并降低桥梁静载。当桥梁跨度小于60m且刚度较大，在满足桥梁静载设计要求时，也可采用弯曲韧性指数I20大于10的纤维混凝土作为功能调联层材料。高粘高弹改性沥青作防水粘结应力吸收层时，能防止水分渗透造成剪力钉和钢筋网的锈蚀，并有效阻止功能调联层出现裂缝时反射至SMA面层。

3.3.6 I型结构中用于混凝土桥面铺装采用的环氧沥青混合料与用于钢桥面铺装的环氧沥青混合料不同，其工程造价较低。混凝土梁或钢-混叠合梁桥面抛丸打毛粗糙后，热撒高粘高弹改性沥青防水粘结应力吸收层，铺装单层高粘高弹改性沥青SMA-13或SMA-16，可满足桥面铺装层的路用性能和耐久性能要求，并降低桥面铺装层的恒载。

3.4中央分隔带与索区常存在较多的障碍物，很难采用摊铺机、压路机等设备进行施工，通常采用人工摊铺的方法施工。采用无需碾压或易碾压密实的材料，能够取得较好的密实效果并有效隔绝水分的渗透，如浇注式沥青混合料、砂粒式沥青混合料等。浇注式沥青混合料铺装方案示例见图3.4-1，砂粒式沥青混合料铺装方案示例见图3.4-2。

图3.4-1  钢桥面中央分隔带参考铺装方案一

图3.4-2  钢桥面中央分隔带参考铺装方案二

4 原材料

4.2.2浇注式沥青混合料常用改性沥青分为三类：I为聚合物改性沥青，II为聚合物改性沥青与天然沥青复合改性沥青，III为道路石油沥青与天然沥青复合改性沥青。

为增加浇注式沥青混合料高温性能，常在沥青中掺入湖沥青等天然沥青。天然沥青虽然有耐老化、热稳定性好等优点，但其常温、低温下的脆性限制了其在钢桥面铺装中的应用。德国在1993年修订钢桥面铺装技术规范时，规定在钢桥面铺装中不得使用特立尼达和多巴哥的天然湖沥青，但我国气候条件和交通条件与德国差异较大，因此我国仍规定可使用天然沥青。

4.2.4根据我国已有工程应用情况及研究成果，钢桥面铺装结构层在加劲肋、横梁（横隔板）或纵向腹板顶部位置受到负弯矩作用，上面层表面产生较大拉应变，易发生疲劳开裂，因此对上面层的抗开裂性能和耐疲劳性能要求较高。相对普通改性沥青而言，高弹改性沥青和高粘高弹改性沥青能够获得更好的抗裂效果。对于桥面上面层表面拉应变较小的情况，SMA/AC沥青混合料也可采用普通型改性沥青。

4.3.1我国早期也采用无机富锌漆和热喷金属锌作为钢桥面防腐层材料，但经工程实践证明，此两类材料界面粘结强度低于环氧富锌漆，且受到水侵蚀时容易失效导致界面脱层，因此本规程未纳入此两类防腐材料。

4.3.5溶剂型沥青粘结剂主要用于钢板与浇注式沥青混合料之间的粘结，也可用于改性沥青砂胶与I型环氧树脂防水层之间的粘结。参照日本规程要求（≥1.4MPa）并考虑我国交通气候条件较恶劣，确定了其与钢板间粘结强度要求≥2.0MPa；同时也规定了其低温柔韧性要求（–20℃，弯曲90°不开裂）。另外，溶剂型沥青粘结剂中溶剂一般闪点较低，因此在施工现场严禁烟火。

4.3.7由于掺加矿粉后低温柔性试验离散性较大，因此规定采用胶结料（改性沥青）进行低温柔性试验。

4.4.2考虑浇注式沥青混合料拌和温度较高，增加了粗集料高温压碎值指标。

4.5.2 严格控制矿粉0.075mm筛孔的通过率，矿粉过细，与沥青形成的胶浆易发生结团，施工和易性差；矿粉过粗，不宜吸附沥青，沥青胶泥性能不良。

4.6.10多锚固点钢纤维为弓形且中段和两端扁平，中连段表面无凹陷压痕，两端有压痕，截面形状的变化产生了多个锚固点，相比于剪切波纹型钢纤维易于分散，相比于切断型普通钢丝纤维其粘结拉拔功高，在相同掺量下，提高混凝土的抗弯拉强度、弯曲韧性更为显著。

5 铺装层基面预处理

5.2.4调平层设置原则如下：当水泥混凝土桥面板的调平层厚度为6cm~8cm时，在混凝土桥面板上植入剪力键，铺设Φ10mm钢筋绑扎的网格为10cm×10cm钢筋网，浇筑钢纤维或合成纤维混凝土调平。当调平层为1cm~5cm时，视具体情况可与沥青下面层合并为一层，或用沥青纤维混凝土铺筑。

5.3.1在工厂实施的防腐涂层，在桥梁架设中极易受到破坏，所以对大型桥梁工程，一般要求桥面板进行现场喷砂除锈并重新涂布防腐层。

5.3.5喷砂除锈施工通常使用全自动无尘喷砂设备，使用丸粒金属磨料打砂后钢板表面形状是不同的，如图5.3.5所示。即使相同的清洁度和粗糙度情况下，防腐层和粘结层与钢板结合力也不同。因此，工艺上要求两种金属磨料配合使用。

图5.3.5  喷砂后的表面状态示意图

5.3.7喷砂除锈后如不及时进行第一层涂层施工，空气中的水分将会接触到钢桥面板，造成桥面板轻微锈蚀，导致涂层与钢板粘结效果不佳，因此规定除锈后4h内完成钢板上第一层涂层施工。

6 环氧沥青混凝土铺装

6.2.1防水粘结层施工通常采用人工刮涂、辊涂或机械喷涂等施工方法。

6.2.2环氧树脂防水粘结材料施工通常采用人工刮涂、辊涂或机械喷涂等施工方法。

环氧树脂防水粘结层采用两层施工，能够减少漏涂、少涂所带来的影响，保证整个防水粘结层无缺陷。

环氧树脂防水粘结材料种类繁多，本规程只提出共性要求，具体施工细节需参考产品使用说明。

6.5.4与钢轮压路机相比，轮胎压路机的优点在于可通过轮胎揉搓作用取得更好的压实效果，且充气轮胎可以保证粗集料不易被压碎，确保了桥面铺装的碾压质量。表6.4.4-1中压路机组合参考方案依据实际工程经验得出。

6.5.5摊铺、碾压完成后，环氧沥青混合料强度还不足以开放交通，因此需要封闭交通进行养生，随着养生时间的增加，其强度不断增长，直至达到强度要求。

试验表明，环氧沥青混合料强度的增长速度与材料特性及养生气温有关，气温越高环氧沥青混合料固化反应越快，所需养生时间越短。通常确定养生时间的方法是：对摊铺当天的环氧沥青混合料取样，成型多个马歇尔试件，放置在桥面铺装层上，隔一定时间测试马歇尔稳定度，若马歇尔稳定度达到设计要求即可开放交通。

7 浇注式沥青混凝土铺装

7.2.1不同生产厂家对甲基丙烯酸甲酯树脂有不同的施工工艺要求，再次只列出共性条款，具体施工细节需参照材料产品使用说明。

7.2.2溶剂型沥青粘结剂因溶剂挥发易形成针孔，所以沿垂直第一层涂布方向在涂布第二遍；作为缓冲层底涂层时，主要起粘结作用，一般涂布一遍即可。

溶剂粘结剂中含有挥发性溶剂，需在溶剂粘结剂完全干燥后施工保护层，避免沥青混合料出现鼓包。

7.5.2日本《本州四国联络桥桥面铺装基准》中采用车辙试验动稳定度评价浇注式沥青混合料热稳定性，规定浇注式沥青混合料在6℃、0.64MPa轮载作用下车辙试验动稳定度应不低于300次/mm；德国相关规范规定不采用车辙试验动稳定度评价浇注式沥青混合料热稳定性，而用贯入度来评价，主要由于车辙动稳定度试验结果与浇注式沥青混合料铺装的车辙病害相关性较差。本规程结合我国气候条件及浇注式沥青混合料应用情况，认为车辙试验动稳定度对浇注式沥青混合料热稳定性缺乏控制性，因此本规程仍采用国际惯用的贯入度和贯入度增量作为热稳定性控制指标，根据不用气候分区分别提出技术要求。

贯入度试验方法起源于德国，德国主要进行“贯入度及贯入度增量试验”，对贯入度与贯入度增量均提出技术要求，40℃贯入度为1.0~3.5mm，增量要求≤0.4mm；而日本只对贯入度提出技术要求，40℃贯入度为1.0~4.0mm，未对贯入度增量提出技术要求。本规程参考日本、德国的技术要求，结合我国浇注式沥青混合料多年实践经验，对浇注式沥青混合料贯入度及贯入度增量均提出技术要求。日本与德国试验温度均为40℃，由于我国特殊的气候和交通条件，本规程对贯入度试验温度有所提高。

流动性指标反映浇注式沥青混合料施工和易性，德国对此不做规定，仅保证能正常完成施工即可。本规程规定了室内目标配合比刘埃尔流动性指标5~20s的指标（参考日本《本州四国联络桥桥面铺装基准》），为防止浇注式沥青混合料离析，规定下限值为5s，浇注式沥青混合料运至现场施工时，流动性只要满足良好施工和易性即可，一般240℃不大于60s。

7.6.1浇注式沥青混合料的石料加热温度以达到拌合后的出料温度控制要求为准进行调整，而出料温度以混合料经专用运输车搅拌后最终达到刘埃尔流动性要求为准进行调整，为防止沥青老化，在满足各项指标要求前提下建议采用较低的施工温度。

8 功能调联层与SMA组合钢桥面铺装

8.3.3本规程中的高韧性轻集料混凝土性能指标是根据实际工程应用情况和试验研究成果提出的，既能够提高钢桥面铺装层的抗弯拉疲劳和收缩开裂性能，又能有效防止除冰盐对功能调联层的侵蚀损害。

9 SMA/AC/OGFC桥面铺装

9.2.2根据我国桥面铺装使用气候条件现状（在实测中，夏炎热区的城镇桥梁桥面铺装极端最高温度高达70℃），本规程参考现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40气候分区方法，分别针对不同气候区域提出车辙试验动稳定度技术指标要求，较《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40中的相应指标要求高。

考虑到钢桥面铺装层变形较大，表9.2.3-3对混合料低温弯曲应变也提出了较高要求。

9.3.1当采用双层SMA/AC铺装存在裂缝反射至沥青面层的风险，宜采用热洒高粘高弹改性沥青同步碎石做防水粘结应力吸收层，其沥青和碎石撒布量和施工方法参见本规程8.6。

10 施工质量管理与检查验收

10.1.4施工原始记录是对施工过程最基本而原始的真实写照，如施工的具体部位、尺寸、进度、时间、气象；施工的机具、工艺；设备的安装、调试；原材料规格、质量、数量等。大部分属于隐蔽而不可再现的内容，是质量保证资料的主要组成部分，是现场质量检验报告的依据，也是工程验收的必备文字资料。

# Text boxes

CJJ

3