| 附件4 建设（建筑）工程施工质量管理现场诚信评价扣分表 |
| --- |
| 序号 | 扣分项 | 分值 | 扣分评价标准 | 实际扣分 |
| 1 | 基桩钻芯检测 | 10 | 基桩混凝土抗压强度低于设计强度一个等级以内的每组扣2.5分，低于设计强度一个等级以上的每组扣5分，最多扣10分,每次扣分有效期30天。 | 扣 分 |
| 2 | 地基基础静载试验（竖向抗压、竖向抗拔、水平静载） | 10 | 地基承载力未达到设计要求的，扣10分，有效期30天。 | 扣 分 |
| 3 | 混凝土试件抗压强度 | 10 | 混凝土试件抗压强度未达到设计强度95%的，每组扣0.5分，最多扣10分，每次扣分有效期30天。 | 扣 分 |
| 4 | 结构实体混凝土强度（钻芯法）检测 | 10 | 混凝土强度（钻芯法）检测抗压强度低于设计强度一个等级以内的每组扣2.5分，低于设计强度一个等级以上的每组扣5分，最多扣10分，每次扣分有效期30天。 | 扣 分 |
| 5 | 保温砂浆厚度检测 | 10 | 检测结果出现不合格，每组扣2分，最多扣10分，每次扣分有效期30天。 | 扣 分 |
| 6 | 保温砂浆拉拔试验 | 10 | 检测结果出现不合格，每组扣2分，最多扣10分，每次扣分有效期30天。 | 扣 分 |
| 7 | 逃避监管 | 20 | 拒不协助、配合有关行政监督部门的监督、检查的，或被依法责令停工整顿，擅自开工的，每次扣10分，最多扣20分，每次扣分有效期30天。 | 扣 分 |
| 8 | 落实建设主管部门整改情况 | 20 | 未按期落实建设主管部门要求，每次扣10分，最多扣20分，每次扣分有效期30天。 | 扣 分 |
| 9 | 建筑节能分部工程及绿色建筑设计文件管理情况 | 5 | 施工现场的建筑节能分部工程及绿色建筑（适用于有绿色建筑设计的项目）设计文件缺项、不完整、管理混乱的，扣5分，有效期30天。 | 扣 分 |
| 10 | 上一道工序未完成验收程序就进行下一道工序施工 | 20 | 上一道工序未完成验收程序就进行下一道工序施工的，扣20分，每次扣分有效期30天。 | 扣 分 |
| 11 | 检测不合格项目处理情况 | 10 | 检测不合格项目未按规范要求及时处理，经监督员督促后仍不整改的，每次扣5分，最多扣10分，有效期30天。 | 扣 分 |
| 12 | 工程现场材料检验情况 | 6 | 工程现场材料未检先用的，每批次扣2分，最多扣6分，有效期30天；进场材料执法抽检结果出现不合格的，每次扣2分，最多扣6分，有效期30天。 | 扣 分 |
| 13 | 项目经理履职情况 | 10 | 项目经理每月超过7日不在施工现场的，采用广州市建设领域管理应用信息平台中项目经理的考勤情况实施自动评价，每个月无正当理由超过7日不在施工现场的，系统自动扣10分，每次扣分有效期30天。 | 扣 分 |